Конспект по кино фотопроцессам и материалам.

Студента первого курса операторского факультета

Поморина Ивана

Вопросы:

- Светочувствительные материалы используемые в различных процессах:       а) в черно-белом негативно-позитивном процессе;                                             б) В цветном негативно-позитивном процессе;

в) в обращаемом процессе;

- Получение цветного изображения в диффузных процессах.

- Скрытое изображение, его образование природа и возможность усиления.

- Сущность процесса проявления.

- Сущность процесса фиксирования.

- Устройство и работа сенситометра ЦС-2м и ЦС-3.

- Метод    сенситометрического испытания фотоматериалов.

- Устройство сенситометра и измерение на денситометрах Макбет, ДП-1.

- Статуса «А» и «М» порядок измерения плотностей.

- Сенситометрическое определение светочувствительности.

- Характеристическая кривая, её построение

- Черно-белые негативные пленки, определение их фотографических свойств (светочувствительности, среднего градиента, широты).

- Индекс светочувствительности, эффективная- спектральная светочувствительность, экспозиционный индекс.

- Градиент, средний градиент и коэффициент контрастности.

- Кинетика проявления, решаемые задачи в черно-белых и цветных процессах.

- Устройство и работа резельвометра, проведение Испытаний пленки, разрешающая способность.

- Функция передачи модуляции ( частотно-контрастная характеристика) и гранулярность,

- Макро зернистость, микро зернистость, и динамическая зернистость.

- Ореол светорассеяния, ореол отражения, меры борьбы с ними.

- Цветные негативные пленки разных поколений и их строение.

- Маскирование красителей принцип маскирования, Маскирующие компоненты.

- Баланс светочувствительности и границы отклонений по контрастности.

- Закон взаимозаместимости и явление  невзаимозаместимости.

- Эффекты и явления возникающие при съеме и обработке кинопленок.

- Пленки для специальных целей инфрахроматические, спектрозональные, ретро, микрат и возможность использовать в фильмах.

- Выбор кинопленки для съемок в павильоне и интерьере и на натуре.

- Аддитивное и субтрактивное получение цвета, примеры использования.

- Серая шкала  и выбор экспонометрического эталона.

- Оптическая плотность, копировальная плотность визуально эквивалент серого.

- Светочувствительные материалы используемые в различных процессах:

Светочувствительные материалы можно разделить на следующие основные группы : негативные, позитивные, обращаемые и материалы для контратипирования .

Негативные материалы имеют достаточно высокую чувствительность и обладают не высоким контрастом ( g » 0.5-0.8 ) , а позитивные материалы имеют низкую чувствительность и достаточно высокий контраст ( например позитивная ЧБ пленка МЗ-3 имеет  g = 2,6-2,8).

С изменением времени проявления  негативного материала достаточно резко меняется контрастность и светочувствительность. При изменении время проявления позитивных материалов изменение контрастности происходит менее заметно.

Современная тенденция развития кино-фото светочувствительных материалов заключается в  понижении контрастности негатива ( для увеличения фотографической широты негатива) и как следствие повышении контраста позитива (для того, чтобы изображение не  выглядело вялым).

В черно-белых пленках изображение образует металлическое серебро, которое образуется в процессе проявления галогенидов серебра на которые попал свет.

В цветных светочувствительных материалах изображение образуется  из окисленной формы проявляющего вещества и половины молекулы которая находится рядом с галогенидом серебра, на который подействовал свет.

Цветные негативные пленки можно разделить на следующие виды:                                1) Негативные пленки тина ЛН сбалансированные к цветовой температуре  ламп накаливания    ( 3200К ) .

- Негативные пленки типа ДС сбалансированные к дневному свету (5200К).

- Негативные пленки сбалансированные к спектру либо ламп накаливания ( 3200К ) либо к дневному свету ( 5200К )  и обладающие пониженной контрастностью ( для переведения этой пленки на видионоситель).

Цветные позитивные  материалы существуют следующих видов:

- Обладающие нормальным контрастом для позитивных пленок (2,6 - 3). Предназначены данные материалы для печати демонстрационной фильмокопии.

- Позитивные пленки с пониженным контрастом для перегонки материала на видионоситель.

Все фотографические материалы на галогенидосеребряной основе  могут быть подвергнуты обработке методом обращения. Однако промышленность выпускает специальные фотографические обращаемые материалы отличающиеся от негативных характером противоореольного слоя. В его основе металлическое серебро в дисперсном состоянии.  Поэтому для его обесцвечивания необходим процесс отбеливания.

Сущность стандартного процесса обращения заключается в том, что мы производим первое ч б проявление, после чего удаляем металлическое серебро, которое получилось после первого проявления. Далее мы производим засветку и проявление  тех кристаллов, на которые но не попал свет при экспонировании и таким образом получаем позитивное изображение.

Обращаемые фотоматериалы можно разделить на шесть видов:

- Цветные обращаемые обладающие достаточно высокой светочувствительностью и сбалансированные к дневному спектру ( 5200 ).

- Цветные обращаемые обладающие достаточно высокой светочувствительностью и сбалансированные к лампам накаливания ( 3200 ).

- Черно-белые обращаемые пленки обладающие высокой чувствительностью.

- Цветные обращаемые пленки для контратипирования.

- ЧБ обращаемые пленки для контратипирования.

- Специальная цветная обращаемая фотобумага для печати с обращаемой пленки ( в процессе проявления красители не образуются в светочувствительном слое, а удаляются из него, что позволяет получить высокую цветовую насыщенность).

Обращаемые пленки обладают более высокой разрешающей способностью т.к. в при первом проявлении проявляются самые чувствительные кристаллы серебра, которые удаляются из пленки при отбелки, таким образом после засветки и второго проявления в формировании изображения участвуют самые мелкие кристаллы серебра. Обращаемые пленки очень чувствительны к недодержкам и передержкам. Допустимая погрешность составляет + - 1/3 ступени.

Получение цветного изображения в диффузных процессах.

Изначально быстрый процесс получения обращенного изображения выглядел так:

в специальном приемном (позитивном) слое который контактирует с проявляемым негативным галогенидосеребряным светочувствительным слоем после наноса на него проявляюще-фиксирующей пасты или пропитывания его проявляюще-фиксирующим раствором. Данный процесс получил название одноступенного диффузного процесса. В шестидесятых годах был разработан беспастовый диффузный процесс с контактирующими лентами, пропитанными обрабатывающими растворами. В настоящее время диффузный процесс используют в двух основных вариантах: в виде быстрых копировальных процессов и быстрых процессов получения позитивного обращенного изображения непосредственно в съемочной камере .

В 1963 году фирма Поларойд реализует на практике новый способ моментально получить обратимое изображение. Этот способ заключается в том, что в процессе использовался новый класс проявляющих веществ - красителей - сложных органических соединений, окрашенных в желтый, пурпурный и голубой цвета и имеющих в своей структуре группу, способную не только восстанавливать галогенид серебра, но и выполнять при определенных условиях функцию ограничения диффузии  проявляющего красителя из одного слоя в другой.

В данном процессе пленка имеет два слоя. Один светочувствительный гаологенидосеребреный   слой и позитивный не светочувствительный слой. После экспонирования слои соединяются друг с другом. При протяжке пленки через валики находящиеся в фотоаппарате  осуществляется выдавливание капсулы с вязким обрабатывающим раствором, при этом сама она разрушается, а раствор равномерно распределяется тонким слоем  (» в 8 микрон) между  негативным и приемным слоями. Щелочь проникая в негативный слой обеспечивает диффузию проявляющих красителей в расположенный над ними соответствующий эмульсионный слой и способствует восстановлению экспонированных галогенида серебра, вызывая в этих участках окисление проявляющих групп красителей, которые при этом становятся нерастворимыми и полностью теряют способность к диффузии в позитивной приемный слой.

Проявляющие красители, не участвующие в процессе восстановления галогенидов серебра из участков негативного материала беспрепятственно диффундируют в приёмный слой образуя в нем цветное позитивное изображение .

Скрытое изображение, его образование природа и возможность усиления.

Если на светочувствительный слой подействовать количеством света гораздо превышающим обычные экспозиции в фотографии, то образуется видимое фотографическое изображение, состоящее из металлического серебра, которое выделяется в результате фотолиптическрого разложения галогенидов серебра светочувствительного слоя. При этом окраска металлического серебра, получаемого при различных условиях, может быть различной.

Если же на фотографический слой действует свет, соответствующий обычному экспонированию, то в слое происходят невидимые на глаз изменения, которые принято называть скрытым изображением. Существую две теории протекания данного процесса ( фотолиза)

Теория Генри и Мотта 1938г.

hn - кант света

HaI -- - отрицательно заряженный галогенид

Ag+o - межузельный  ион серебра

( Ag ) n - центр светочувствительности

Ha I - + hn ® Ha I + е-

( Ag ) n + е- ® ( Ag ) n-

( Ag ) n- +  Ag+ o  ® ( Ag ) n + 1

Теория Митчела.

Ag+ o + е- + Ag+ o Û Ag + Ag+ o Û Ag2+ ( педцентр )

Ag2+ + е Û  Ag2 ( субцентр )

Ag2  + Ag+ o  + е-Û Ag+3 + е- ®  Ag3

Ag3 + Ag+ o ® Ag+ n (центр проявления)

Скрытое фотографическое изображение становится видимым лишь после проявления.

Скрытое фотографическое изображение становится видимым лишь тогда когда оно образуется не в обычных фотографических слоях, а в крупных кристаллах бромистого серебра толщиной в несколько миллиметров. При экспонировании таких кристаллов с экспозициями ,не превышающими  тех, которые требуются для образования скрытого изображения на обычных фотографических слоях, можно наблюдать заметное изменение цвета кристаллов бромистого серебра.

Один из способов усиления скрытого изображения - Латенсификация. Способ усиления скрытого изображения до процесса проявления, путем дополнительной засветки источниками  света малой мощности. Контраст понижается (т.к. малые плотности возрастают большие не меняются). Чем меньше время проявления, тем заметнее эффект.

Гиперсенсибилизация - способ повышения светочувствительности пленки перед её экспонированием:

- промывка

- обработка в слабом растворе аммония

- обработка в растворе содержащем аммиак и серебряную соль

- обработка парами ртути.

Сущность процесса проявления.

Сущность процесса проявления заключается в избирательном  восстановлении галогенидов серебра светочувствительного слоя. Избирательный характер восстановления заключается в том, что   восстанавливлению подвергаются преимущественно затронутые действием света зерна галогенидов серебра и лишь в незначительной степени остальные зерна.  Восстановление не освещенных зерен образует фотографическую вуаль. Процесс цветного проявления многослойных светочувствительных материалов характеризуется не только избирательным восстановлением галогенидов серебра, но и образованием в соответствующих слоях желтого пурпурного и голубого красителя.

На практике применяется так называемое химическое  проявление, при котором металлическое серебро изображения получается в результате избирательного восстановления непосредственно самих эмульсионных зерен галогенидов серебра светочувствительного слоя.

Ag Br+ + проявляющее вещество = Ag + окисленная форма проявляющего вещ.

Органические  проявляющие вещества:

- Амидол С6Н3ОН(NH2) 2 . 2HCl

- Гидрохинон С6Н4(OH) 2

- Глицин С6Н4(OH) . (NH * CH2COOH)

- Метол ( С6Н4 . OH . NHCH3)2 .H2SO4

- Параминофенол С6Н4 OH NH2

- Парафенилендиамин С6Н4 (NH2)2

- Фенидон OCHN (CH2)2 NC6 H5

ОН                                          О

2 Ag Br+  +               = 2Ag + 2 НBr +

ОН                                        О

гидрохинон                                       хинон

Сущность цветного проявления.

- Ag Br+ + проявляющее вещество = Ag + окисленная форма проявляющего вещ.

- Бесцветная компонента + окисленная форма проявляющего вещ. = краситель

Физическое проявление   получается в результате восстановления серебра из проявляющего раствора, содержащего иона серебра .

В последнее время описаны Электрохимические  методы проявления в которых серебряное изображение образуется в результате избирательного восстановления процесса, протекающего во время электролиза используемого раствора.

Сущность процесса фиксирования.

Сущность процесса фиксирования заключается в том, что мы растворяем галогениды  серебра которые небыли восстановлены в процессе проявления до металлического серебра после чего они вымываются при окончательной промывке. При фиксировании светочувствительных материалов наряду с основным процессом - растворением галогенидов серебра - обычно протекают дополнительные процессы. К ним относятся прерывание процесса проявления, дубление желатинового слоя и др.

Самое распространенное вещество используемое для фиксирования - триасуьфат натрия ( Na2S2O3 ) . В современных процессах чаще используется триасульфат аммония т.к. процесс фиксирования протекает быстрее.

Устройство и работа сенситометра ЦС-2м и ЦС-3.

Сенситометр - прибор служащий для сообщения светочувствительному слою фотоматериала ряда нормированных экспозиций.

Почти во всех современных сенситометрах источником света служит  вольфрамовая лампа накаливания, которая питается стабильным по напряжению и силе электрическим током. Цветовая температура излучения лампы в зависимости от сенситометрической системы устанавливается в диапазоне 2360-3200 К. Чтобы привести спектр к излучения к температуре дневного света используют светофильтры. Время освещения регулируется затвором с падающей шторкой или световым штрихом движущимся с определенной скоростью вдоль оптического клина с постоянной скоростью.

Схема строения сенситометра ЦС-2ш

|  | 1 источник света 2 конденсор 3 механические щели, определяющие экспозицию 4 Светофильтр 5 зеркало 6 объектив 7 оптический клин |
| --- | --- |

| Схема строения сенситометра SO-2 . | - Корпус. - Вращающейся кожах с лампой - Лампа. - Прорезь. - Отражатель. - Оптический клин. - Прижимной столик. |
| --- | --- |

Каждый сенситометр имеет оптический клин с полями разной плотности каждое отличается от соседнего на пол ступени (что в плотности составляет 0.15 и уменьшает световой поток в1.41 раза).  Отличие  состоит в строении оптического сенситометрического клина. Ширена каждого поля у сенситометра ЦС-2 и ЦС-3 составляет 0.8 см, а у SO-2 1см. Также можно обнаружить отличие в строении засвечивающего механизма.

Метод    сенситометрического испытания фотоматериалов.

Сенситометрия - наука о изучении фотографических свойств светочувствительных материалов.

Для того, чтобы узнать характеристики тех фотоматериалов материалов нам необходимо провести их  сенситометрические испытания. Т.к. в разных партиях фотоматериалы могут различаться по чувствительности и контрастности то полученные результаты будут верны только для той партии пробу которой мы осуществляем ( за исключением фотоматериалов тех фирм которые способны соблюдать достаточно жесткую технологию и процесс изготовления материалов). Удобнее всего поводить одновременно сенситометрические исследования на той аппаратуре с которой мы  будем работать с данными материалами  ( на той же камере, с тем же объективом и с тем же экспонометром ).

На сенситометре происходит засветка пленки через ступенчатый светофильтр фильтр. На  той же пленке производится съемка тест объекта с разными значениями чувствительности ( серой шкалы, удобно иметь серую шкалу включающую в себя несколько колей от белого до черного, цветная шкала (если мы проводим пробу цветной пленки или если нас интересует спектральная чувствительность) и человеческое лицо ). Далее производится проявка пленки на одно или несколько значений времени проявления.

На последней стадии производится  замер плотностей материала. Значения заносятся в таблицу. Далее производится построение характеристической кривой. И дальнейший анализ графика. Из сенситометрического бланка мы можем получить всю информацию о светочувствительном вопросе, которая нас интересует.

Средний градиент мы узнаем посчитав tg угла наклона прямолинейного участка ХК.

По ХК. Мы можем определить также такие параметры, как вуаль, фотографическую широту, цветопередачу, чувствительность и т.д..

Одновременно мы получаем практический результат на кадрах с тест объектом. От сюда мы видим все погрешности которые вносит наша система во всю экспонометрию нашего процесса.

Денситометр.

Для изучения оптически плотностей существует прибор денситометр. Они делятся на две группы: визуальные и объективные. В визуальных денситометрах промеряют два пучка света выравненных между собой по яркости в одном поле зрения. Существуют приборы в которых интенсивность светового пучка регулируется с помощью оптического клина, градуированного в величинах оптических плотностей.

В объективных денситометрах в качестве приемника света используются различные фотоэлектрические устройства. При работе с фотоэлектрическими устройствами процесс измерения ускоряется. В денситометрах этого типа используются селеновые и вакуумные фотоэлементы. Для того чтобы величина оптической плотности не зависела от  степени зернистости пленки, сенситометры всегда промеряют в рассеянном свете. Для этого в световом пучке денситометра устанавливается опаловое стекло.

Статуса «А» и «М» .

Чтобы определить как позитивная пленка будет воспринимать позитивная кинопленка те или иные плотности в цветном негативном изображении, для промера плотностей придуман специальный статус денситометра «М» - три фильтра (синий, зеленый, красный) которые вместе со спектральной чувствительностью фото умножителя денситометра имитируют зональную чувствительность цветной позитивной пленки. Поэтому за этим статусом промеряют плотности того материала, который будет копироваться на цветную позитив, в первую очередь плотность цветного негатива и цветного контротипа. Промеренные таким образом плотности называются копировальными плотностями. Имитация такого светоприемника как ЧБ позитивная пленка достигается либо с помощью  специального синего фильтра ( как, например, в денситометрах ДП-1), либо путем использования синего фильтра статуса «М» (как на сенситометре «Макбет ТД- 504»). Спектральная чувствительность глаза имитируют три специальных фильтра денситометра ( синий, зеленый, красный ) объединенные вместе под названием статус «А». В этом статусе промеряют те плотности, которые будет оценивать глаз, плотность цветного позитивного изображения,  плотности на цветных слайдах, изображение на цветной фотобумаге.

Статус  «Д» - Колорметр.

Существуют денситометры, которые могут измерять плотность и в отраженном свете.

Сенситометрическое определение светочувствительности.

Важнейшей характеристикой для определения экспозиции кинопленки является светочувствительность -  способность кинопленки образовывать почернения под действием света и последующей химико-фотографической обработке. Количественно светочувствительность определяется величиной обратной экспозиции, необходимой для получения определенного фотографического эффекта, называемого критерием светочувствительности. Критериями светочувствительности в сенситометрических системах являются:

а) оптическая плотность почернения - значение оптической  плотности превышающей плотность вуали на определенную величину;

б) точка на оси абсцисс, образованная пересечением линии, являющейся продолжением прямолинейного участка ХК и оси абсцисс.

в) порог почернения - оптическая плотность едва отличимая от плотности вуали;

г) минимально-полезный градиент определяется по точке на ХК, касательная к которой соответствует некоторому обусловленному тангенсу угла наклона к оси абсцисс.

Из значений светочувствительности, отвечающих разной продолжительности проявления, одно значение, называемое числом светочувствительности, служит для выбора условий экспонирования при съемке.

Чтобы найти число светочувствительности при рекомендованной величены коэффициента контрастности, пользуются   бланком кинетики проявления.  На нем стоятся кривые кинетики проявления, показывающие зависимость числа светочувствительности, коэффициента контрастности  и минимальной плотности вуали от продолжительности проявления. Кривые строятся на основании данных полученных по ХК. Затем на кривой кинетики находят точку отвечающую рекомендуемому значению среднего градиента. Через эту точку опускают перпендикуляр на ось абсцисс и определяют при каком времени проявления будет получен рекомендованный градиент.

Для оценки свойств цветной кинопленки на сенситометрическом бланке строятся три ХК, отвечающие трем эмульсионным слоям кино пленки. Число светочувствительности и плотности вуали при рекомендованной величине коэффициента контрастности определяют, как описано выше , принимая величину рекомендуемого градиента, относящуюся к зеленочувствительному слою или красночувствительному слою цветной кинопленки. Кроме того определяют баланс фотографических свойств кинопленки т.е. способность к правильному цветовоспроизведению объекта съемки. Баланс чувствительности отношение наибольшей светочувствительности к наименьшей, полученной для ХК у испытуемой.

Балансом контрастности называется разность между наибольшем и наименьшим коэффициентом контрастности ХК у испытуемой цветной кинопленки.

В отечественной сенситометрии светочувствительность ( спектральную чувствительность ) определяют  по эффективной светочувствительности пленки к свету прошедшему через цветной светофильтр. В этом случае  пленка экспонируется в сенситометре без фильтра, а затем поочередно промеряется под желтым, оранжевым и красным светофильтрами. По промерам четырех сенситограмм на стандартном сенситометрическом бланке стоятся четыре ХК. Затем определяют общую светочувствительность по ХК сенситограммы, которая была получена без фильтра после этого находят светочувствительность каждого слоя в отдельности по сенситограммам полученным под светофильтрами, которые численно выражают в процентах по отношению к общей светочувствительности. Наиболее точная характеристика спектральной чувствительности кинопленки может быть получена путем фотографирования спектра. В спектросенситометре фотографируют несколько раз на кинопленку спектр с разными экспозициями. В результате на пленке получают спектросенситограмму. Измеряя с помощью денситометра оптические плотности на спектросенситограмме через каждые 25 или 10 нм, получают ряд величин, по которым можно вычислить спектральную чувствительность кинопленки для каждой длинны волны. Для расчета пользуются формулой

Sl=(1/Hl)D=1.0+D0

Характеристическая кривая, её построение

Полученную в результате измерений полей сенситограммы зависимость величины плотности от величины экспозиции  от величины плотности от величины экспозиции принято выражать графически в виде так называемой характеристической кривой. Для удобства последующего анализа и определения ряда фотографических свойств кинопленки ХК стоят на специальных сенситометрических бланках, на которых оптические плотности откладываются на вертикальной оси, а десятичный логарифм экспозиции - на горизонтальной.

Характеристическую кривую принято делить на область недодержек прямолинейный участок и область передержек. На прямолинейном участке отношение яркостей снимаемого объекта будет проходить пропорционально. Поэтому прямолинейный участок ХК принято называть областью пропорционального воспроизведения или фотографической широтой.

Черно-белые негативные пленки.

Строение почти всех ЧБ негативных пленок в принципе не отличается друг от друга. Во всех ЧБ пленках основным чувствительным элементом является галагениды серебра, которые в процессе проявления восстанавливаются до металлического серебра, которое и создает плотности на кинопленке. Черно-белые светочувствительные эмульсии бывают следующих видов:

Панхроматические - имеющие дополнительную чувствительность к красным лучам.

Ортохроматические - имеющие дополнительную чувствительность только к зеленым лучам.

Не сенсибилизированные эмульсии имеющие чувствительность только в синей зоне.

Для того чтобы сенсибилизировать эмульсию к какому либо спектру в нее вводятся специальные вещества сенсибилизаторы. Они поглощают энергию в той части спектра, в которой не чувствует не сенсибилизированная эмульсия и передают ее галагенидам серебра.

Все ЧБ негативные кинопленки имеют достаточно высокую чувствительность и не высокий средний градиент.

Современные пленки имеющие высокую чувствительность имеют многослойное строение.

Градиент, средний градиент и коэффициент контрастности.

Крутизна ХК определенная по наклону кривой в каждой ее точке выражает контрастность светочувствительного слоя. При использовании бесконечно малого участка ХК контрастность на этом участке измеряется его градиентом. Количественно градиент равен тангенсу угла наклона касательной в данной точке кривой. Наименьший градиент обеспечивающий воспроизведение в позитивном изображении разности оптических плотностей негатива, называют минимально полезным gmin. Чтобы найти точку на ХК, отвечающую минимально полезному градиенту, который принимают равным 0.2 или 0.3, на сенситометрическом бланке по оси логарифмов количества освещенности  откладывают отрезок длина которого равна единице масштаба осей абсцисс и ординат ( на бланке левый конец этого отрезка отмечен штрихом). Затем из точки левого конца отрезка проводят прямую  до пересечения с осью ординат в точке, соответствующей величине градиента, после чего проводят касательную к ХК параллельно гипотенузе полученного треугольника, у которого катетами являются отрезки осей абсцисс и ординат сенситометрического бланка. Средний градиент представляет собой участок на ХК ограниченный токами с минимально-полезным  градиентом в верхней и нижней криволинейных частях.

g  = DD / Dlg H

Обычно на ХК определяется наибольший градиент при данной продолжительности проявления кинопленки. Этот наибольший градиент называют коэффициентом контрастности (g КК). КК равен тангенсу угла наклона прямолинейного участка ХК к оси абсцисс при условии, что масштабы осей абсцисс и ординат одинаковы.

На сенситометрическом бланке из точки, лежащей на оси абсцисс, проводят прямую параллельную прямолинейному участку ХК, до пересечения с крайней правой осью ординат. В полученном треугольнике угол построенный гипотенузой и прилежащими к этому углу катетам, равен углу наклона прямолинейного участка ХК. Тангенс этого угла показанный на шкале ординат, позволяет определить величину КК испытуемого материала.

КК можно рассчитать и математически.

g = ( D2 - D1) / ( lg H 2 - lg H 1 )

Коэффициент контрастности кинопленки характеризует степень ее проявления и у большинства кинопленок повышается с увеличением времени проявления.

Кинетика проявления, решаемые задачи в черно-белых и цветных процессах.

Кинетикой называют учение о скорости и механизме протекания химической реакции.

В начальной стадии процесса проявления при погружении  экспонированного фотоматериала  в щелочной проявляющий раствор происходит набухание эмульсионного слоя и проникновение компонентов проявителя к микрокристаллам галогенидов серебра. Общая скорость проявления в этом случае может зависеть от продолжительности слагающих исходных стадий процесса (набухание эмульсионного слоя, диффузии компонентов проявителя, абсорбции проявляющих веществ на поверхности микрокристаллов галогенида серебра, индукционного периода химической реакции востонавления ионов серебра, десотбирбции продуктов реакции и самая медленная слагающая стадия определяве характер кинетики проявления и общую скорость процесса. Так, например если скорость диффузии компонентов проявителя в эмульсионный слой в 10 раз меньше, чем скорость других исходных стадий процесса проявления, то кинетика проявления слоя чвляетсе диффузной. На практике имеет место случай, когда не одна стадия процесса, а две или несколько определяют общую скорость проявления. В этом случае кинетика проявления будет смешанной. Кинетика процесса проявления эмульсионного слоя, как установил Блюм Берг, не одинакова в участках слоя, получивших различные экспозиции. В сильно экспонированных участках слоя кинетика близка к диффузной, т.к. в набухшем слое не достаточно компонентов проявителя для полного восстановления большого количества экспонированных кристаллов. Для завершения процесса проявления фотоматериалов в этом случае необходим интенсивный диффузный обмен с внешним раствором проявителя. Величину диффузионного обмена между эмульсионным слоем и внешним раствором проявителя характеризуют фотографическую емкостью слоя,  которая согласно определению Блюм Берга представляет собой отношение количества компонентов проявляющего вещества ( Щелочи, гидрохинона) в набухшем эмульсионном слое к количеству указанных веществ, которое необходимо для завершения процесса проявления всех экспонированных галогенидов серебра в слое без диффузионного обмена. При диффузионной кинетике фотографическая емкость слоя, как правило меньше единицы.

В слабо экспонированных участках эмульсионного слоя кинетика близка к химической, т.к. в набухшем слое компонентов проявителя вполне достаточно, чтобы восстановить совсем небольшое количество микрокристаллов. Фотографическая емкость слоя в данном случае гораздо больше единицы.

Графики кинетики проявления.

По сенситометрическим бланкам строятся графики кинетики проявления после чего через точку, где находится рекомендуемый градиент опускается перпендикуляр на ось Х и определяется время необходимое для достижения данного градиента светочувствительности и минимальной плотности.

Функция передачи модуляции ( частотно-контрастная характеристика) и гранулярность.

ЧКХ кинопленок выражают зависимость передачи светочувствительным слоем контраста оптического изображения объекта съемки от размера его деталей. Таким образом, ЧКХ учитывают фотографические свойства кинопленок, практическое влияние светорассеяния в эмульсионном слое, зависимость степени контраста от числа линий изображения на 1 мм.

Определяется впечатыванием специальной миры и последующей оценкой ее на специальной установке, сущность работы которой состоит в прослеживании изменения частоты сигнала по мере приближения к центру миры.

Макро зернистость, микро зернистость, и динамическая зернистость.

Зернистость - визуально обнаруживаемая неоднородность изображения.

Зернистость слоя, образованная отдельными зернами, видными в микроскоп при очень больших увеличениях - называется микро зернистость.

Зернистость, образованная в процессе проявления за счет слияния укрупнения мелких зерен, расположенных в эмульсионном слое беспорядочно во много рядов и взаимоперекрывающих друг друга в толще слоя называется -  макро зернистость.

Зернистость характеризующая киноизображение и возникающая из-за несовпадения зернистой структуры одинаковых изображений, последовательно налагаемых при проекции фильма называется - динамичаская зернистость.

Маскирование красителей принцип маскирования, Маскирующие компоненты.

Маскирующие компоненты вводятся вместе с красителями в слой для того, чтобы  скрыть     « вредные плотности » красителей. Если речь идет о голубом красителе, то вредными плотностями являются плотности в синей и зеленых зонах спектра. Чтобы их отмаскировать, в нижний слой негативной кинопленки вводятся либо оранжевая маскирующая компонента (нижний слой пленок ЛН - 9 и  ДС - 5 ) , либо маскирующая компонента розового цвета ( нижний слой зарубежных кинофотопленок ).

Цвето разрушающая маскирующая компонента разрушается по мере образования красителя в слое.

Серое поле в негативе состоит из тех же трех красителей, что и все сильно или слабонасыщенные объекты. Изменяя маскированием один из красил елей с целью улучшить передачу насыщенных цветов, мы те же изменения автоматически вносим в красители, из которых строится изображение серой шкалы. Маскирование , которое изменяет абсолютные значения плотностей красителя, тем не менее, не вносит никаких изменений в относительное распределение плотностей, т.е. в цветопередачу.

При маскировании негативных красителей цветопередача изменяется в таких узких пределах, что результат от того изменения не возможно уловить глазом на киноэкране. Введение маскирующей компоненты изменяет плотности насыщенного объекта в негативе на 0.01-0.02 Б. Человеческий глаз способен различать изменения насыщенности в 0.06 Б.

Закон взаимозаместимости и явление  невзаимозаместимости.

Экспозиция Н - есть произведение освещенности фотографического слоя Е на время освещения t. Согласно закону взаимозаместимости,  результате фотохимический реакции зависит от количества лучистой энергии, поступившей на поверхность светочувствительного приемника т.е. от величины произведения Н=Е* t , и не зависит от величены каждого из этих сомножителей.

Однако закон взаимозаместимости в случае применения его к фотоматериалу требует некоторых поправок (р). Этот эффект принято называть эффектом Шварцшильда ( по фамилии немецкого астронома, которым было замечено, что при очень длинных и очень коротких экспозициях закон взаимозаместимости нарушается). Н=Е* t р

р - величина не постоянная и при различных экспозиции различных фотоматериалов, она может быть меньше и больше 1.

Аддитивное и субтрактивное получение цвета, примеры использования.

Аддитивный способ получения цветного изображения - основан на складывании трех источников света (синего, зеленого и красного ). В местах наложения трех световых потоков синего зеленого и красного мы получим белый цвет. Аддитивный синтез света используется в современных копировальных аппаратах. Почти во всех мини лабах в машинах цветоустановка на пульте производится как при субтрактивной печати, но сама печать производится последовательно за тремя фильтрами (аддитивно). Этот способ позволяет получить очень хорошую цветовую насыщенность.

Субтрактивный способ получения цветного изображения - основан на вычитании цвета из одного источника света цветными светофильтрами (желтого, пурпурного и голубого).

Причина повышения цветовой насыщенности при аддитивном методе печати заключается в том, что аддитивный светофильтр сужает зону спектральной чувствительности цветной фотобумаги, приближая ее к максимуму поглощения негативного красителя. В следствии этого бумага воспринимает краситель как имеющий большую плотность в одной из зон. Точнее всего будет сказать, что при переходе от субтрактивного процесса печати к аддитивному меняется плотность негатива.

Оптическая плотность, копировальная плотность визуально эквивалент серого.

Фотографический эффект произведенный экспозицией проявлением, обычного определяют степень поглощения света веществом, образующимся на соответствующем участке сенситограммы и выражают в единицах оптической плотности (D), которая определяется по формуле:

D = lg ( F0 / F )

где F0 - световой поток падающий на поглощаемую среду, а  F   - световой поток, прошедший через эту среду. Если при промере сенситограммы происходит ослабление светового потока в 10 раз, то D = 1  т.к lg10 = 1.

Копировальная плотность - мера поглощения сета копируемым изображением ( образованным тремя красителями частичных слоев) при печатании на позитивную пленку и оказывающая такой же эффект, как оптическая плотность серебряного изображения.

За единицу КП принимается такая концентрация желтого, пурпурного и голубого красителей, которая в целом оказывает на цветную позитивную пленку такое же воздействие, что и спектрально неизберательное серое поле с оптический плотностью единица.

ВЭСП

Изображение на позитивной цветной пленки образованное тремя красителями оценивают визуальной эквивалентно-серой плотностью (ВЭСП), понимается под этим термином мера фотографического эффекта (концентрации красителей) в каждом частичном слое. За единицу ВЭСП  принимают такую концентрацию трех красителей, которая в результате оказывает на глаз такое же воздействие, что и спектрально не избирательно серое поле с оптической плотностью 1.

Пленки для специальных целей (инфрахроматические, спектрозональные, ретро ) и возможность использовать в фильмах.

Существуют специальные кинопленки пленки которые чувствуют в тех частях спектра, который  не воспринимается глазом. Эти пленки в основном используются для различного рода научных исследований но также могут быть применены для получения специальных эффектов в кино. Это такие пленки, как « Киноинфра ».

Эмульсия этой пленки имеет сенсибилизацию к инфракрасной зоне. Инфрахроматические пленки различают по чувствительности к ближней невидимой части спектра, например к излучениям до 730, 810 нм и д.р.. Эту пленку можно использовать для получения очень интересных эффектов в кино, что часто применял в своих фильмах Сергей Павлович Урусевский.  При использовании этой пленки мы получаем почти черное небо и высветленную зелень.

Флюрографические кинопленки имеют повышенную чувствительность к зеленой зоне спектра  и служат для съемки с экрана кинескопа.

Кинопленки для гидротипного способа печати.

Цветное изображение на таких пленках получается путем последовательного перенесения красителей   с трех матричных пленок.

Пленки для печати оптической фонограммы

а) Метод переменной ширины. ( трансверсальная )

Кинопленки с высоким коэффициентом контрастности и большой разрешающей способностью и малой плотностью вуали. Светочувствительность этих пленок в 4-5 раз выше, чем у обычной позитивной пленки.

б) Переменной плотности (интенсивная)

Пленки имеют светочувствительность в два-три раза выше чем кинопленки применяемые для записи звука методом переменной ширины. Коэффициент контрастности равен 0.5-0.7, а плотность вуали не выше чем 0.06, разрешающая способность не ниже 100 лн/мм, фотографическая широта 1.5-1.8.

Существует ряд пленок ряд пленок для создания специальных эффектов. Существуют специальные ЧБ маскированные пленки для печати их на цветной позитив.

Вопросы:

- Проявочное оборудование и технологические процессы цветных негативных кинопленок.

- Обработка снятого материала до заданного среднего градиента и по пробам.

- Состав растворов и последовательность обработки:

а) цветного негатива

б) цветного позитива

в) цветной  обращаемой пленки

в) черно-белой обращаемой пленки.

- Процессы допроявления, отбеливания, стоп ванна, стабилизация.

- Гиперсенсибилизация и латенсификация кинопленки.

- Дополнительная дозированная засветка, возможность ее применения.

- Модель оптимального цветного негатива.

- Контроль режима съемки и обработки.

- Цветные  позитивные кинопленки (кинопленки классического строения и с перемещенными слоями), основные характеристики.

- строение позитивных и обращаемых кинопленок.

- Технология изготовления кинопленок.. Партия (эмульсия), ось, рулон.

- Профилактическая обработка негатива и способы его реставрации.

- Процессы аддитивной и субтрактивной печати.

- Кинокопировальное оборудование, его устройство и использование.

- Цветоанализатор Хазелтайн, составление аддитивного паспорта.

- Иммерсионная печать, особенность и возможность.

- Сквозной фотографический контроль и его задачи. Форфильтр.

- Модель оптимального цветного позитива.

- Цветные обращаемые кинопленки, возможности и проблемы.

- Съемка на цветной обращаемой пленке, требования и проблемы.

- Процессы контратипирования черно-белого изображения. Контратипные пленки и их характеристики.

- Технология тиражирования цветных фильмокопий.

- Процессы контратипирования цветного изображения. Контратипные пленки и их характеристики.

- Требования к исходным материалам, предназначенных для фильмокопирования.

- Разно форматные фильмокопии.

- Профилактика хранения и реставрация кинофильмов.

- Оптимальные условия хранения неснятой кинопленки.

- Триацетатные и лавсановые основы.

Триацетатные и лавсановые основы.

На сегодняшний день все выпускаемые кинопленки можно разделить на пленки на основе из триацетата целлюлозы и на лавсановой основе.

Почти все негативные кинопленки сейчас выпускаются на триацетатной основе, а позитивные на лавсановой основе. Например  фирма Кодак имеет одну позитивную пленку на триацетатной основе 5386 , но две новые позитивные пленки 2383 и 2393 были выпущены на лавсановой основе.

Лавсан обладает большим запасом механической прочности, но при этом практически не подвергается действию растворителей, что делает невозможным склейки с применением растворитель возможна склейка только при помощи скотча или при  помощи ультразвукового монтажного пресса. Кроме того благодаря тому,  что лавсан обладает большем запасом механической прочности, фильмокопия не может быть подвергнута реставрации.

Цветные позитивные кинопленки.

| Обычное расположение слоев | Улучшенное расположение слоев |
| --- | --- |

В улучшенных цветных позитивных пленках  изменено расположение эмульсионных слоев. Они не имеют желтого фильтрового слоя. Данное расположение слоев улучшило резкость цветного изображения  и другие показатели качества воспроизведения объекта съемки. Также существуют цветные пленки позитивные пленки с обычным расположением слоев, но с замененным в них желтым фильтровым слоем из коллоидного серебра на окраску верхнего эмульсионного слоя желтым фильтровым красителем. Цветные без фильтровые позитивные пленки обеспечивают получения изображения улучшенного качества и фонограммы в цветных фильмокопиях за счет применения так называемых раздельных процессов их обработки.

Процессы аддитивной и субтрактивной печати.

| Аддитивная печать | Субтрактивная печать |
| --- | --- |
| - Основан на сложении трех световых потоков. - Один источник света делится на три световых потока с помощью интерференционных фильтров. Интенсивность каждого светового потока регулируется с помощью шторок. - При аддитивном способе печати насыщенность цветов увеличивается за счет того что плотность красителей как бы увеличивается локально в некоторых зонах спектра. - Световой паспорт представляет собой перфоленту с пробитыми отверстиями, обозначающими номера светов и началом и концом печати. Легко можно внести изменения, т.к. световой паспорт может находится в памяти компьютера. - 50 номеров светов для каждого цвета + форфильтр | - Основан на вычитании цветов из одного светового потока. - Перед источником света устанавливается световой паспорт, к которому крепятся цветные фильтры. - Насыщенность цвета меньше, чем при аддитивном способе печати. - Световой паспорт- перфорированная картонная лента, к которой крепятся маленькие светофильтры, что не очень для дальнейшего изменения цветового паспорта. 5) 3 этажа |

Модель оптимального цветного негатива.

Данные взяты по пленкам Кодак VISION.

|  | Красный | Зеленый | Синий |
| --- | --- | --- | --- |
| Dmin | 0,19 - 0,23 | 0,53 - 0,66 | 0,92 - 0,97 |
| Dmin+0,7 LAD среднесер. | 0,89 - 0,93 | 1,23 - 1,36 | 1,62 - 1,67 |
| Средний градиент | 0,55 - 0,6 | 0,55 - 0,6 | 0,55 - 0,6 |

Состав и последовательность обработки.

Цветного негатива

Режим обработки ( ГОСТ   5554-70 )

| Стадии | Время обработки (мин) | Температура С0 |
| --- | --- | --- |
| 1 Проявка | 5-8 | 20 (+- 0.3) |
| 2 Допроявка | 5 | 20 (+- 0.3) |
| 3 Фиксирование | 4-7 | 18 (+- 2 |
| 4 Промывка | 12 | 12-18 |
| 5 Отбеливание | 4 | 20 (+- 1) |
| 6 Промывка | 5 | 12-18 |
| 7 Фиксирование 2-е | 4 | 18 (+- 2) |
| 8 Промывка | 18-20 | 12-18 |
| 9 Сушка |  |  |

Состав цвет. проявляющих растворов.

| Раствор А Трилон-Б 1г. Гидрохинон 1,2г. ЦПВ-1 2,3г. Вода 0.4г. | Раствор Б Трилон-Б 1г. Сульфит натрия 2г. Потаж 60г. Бромистый Калий 2г. Вода |
| --- | --- |

Состав  допроявляющего раствора.

Метабисульфит натрия 2г.

Вода.

Состав  фиксирующего раствора.

Триасульфат натрия 200 г.

Сульфит натрия безводный 5г.

Метабисульфит натрия 2 г.

Вода до 1 литра.

Состав  отбеливающих растворов.

Железосинеродистый калий 30 г.

Бромистый калий  15г.

Фосфорно кислый калий  17 г.

Вода до 1 литра.

Цветного позитива

ОБРАБОТКА ЦВЕТНОЙ ПОЗИТИВНОЙ ПЛЕНКИ ЦП-8р  (CP-10,Agfa)

порядок операций 			время обработки 	температура

(минуты) 		(градусы)

ПРОЯВЛЕНИЕ 			8-10 			20

Ополаскивание 			1 			8...14

СТОП-ФИКСАЖ 			6-8 			16...22

Промывка 				10-12 			8...12

ОТБЕЛИВАНИЕ 			4 			16...22

Промывка 				3 			8...14

ФИКСИРОВАНИЕ 			4 			16...22

Промывка 				10-15 			8...14

СУШКА (до полного высыхания)

Цветной обращаемой пленки.

РЕЖИМ ОБРАБОТКИ ЦВЕТНОЙ ОБРАЩАЕМОЙ ПЛЕНКИ

Стадии обработки  			Продолжительность	Температура

(минуты)    	 	раствора

1.  ПРОЯВЛЕНИЕ ЧЕРНО-БЕЛОЕ  указано на упаковке	25 (+_0,3)

(или 10 минут)

2.  Промывка   __________________   	2    __________  	12...18

3.  ОСТАНАВЛИВАЮЩАЯ ВАННА  ______   2-3  _____  19...21

4.  Промывка   __________________   		5    ______  12...18

5.  ЗАСВЕТКА (засветку произво-

дить двумя лампами по 100 Вт

на расстоянии 0,3 м со сто-

роны эмульсионного слоя)  ___  	 3-5

6.  ПРОЯВЛЕНИЕ ЦВЕТНОЕ      указано на упаковке    	25

пленки или 10 минут

7.  Промывка  _________________________   20  _______  12...18

8.  ОТБЕЛИВАНИЕ  ____________________   5   ______  19...21

9.  Промывка     ________________________   5   ______  12...18

10. ФИКСИРОВАНИЕ  _________________   5      _____  19...21

11. Промывка      ______________________   15-20  _____  12...18

12. Сушка                  (до полного высыхания)

Черно-белой обращаемой пленки.

1.    1 ПРОЯВЛЕНИЕ ЧЕРНО-БЕЛОЕ  указано на упаковке	25 (+_0,3)

(или 10 минут)

2.  Промывка   __________________   	2    __________  	12...18

3.  Отбеливание  ______   2-3  _____  19...21

4.  Промывка   __________________   		5    ______  12...18

5.  ЗАСВЕТКА (засветку произво-

дить двумя лампами по 100 Вт

на расстоянии 0,3 м со сто-

роны эмульсионного слоя)  ___  	 3-5

6. 2  ПРОЯВЛЕНИЕ ЧЕРНО-БЕЛОЕ      указано на упаковке    	25

пленки или 10 минут

7.  Промывка  _________________________   20  _______  12...18

8.  ФИКСИРОВАНИЕ  ____________________   10   ______  19...21

9.  Промывка     ________________________   5   ______  12...18

10. Сушка                  (до полного высыхания)

Процесс стабилизации.

Процесс стабилизации - процесс в ходе которого происходит быстрое растворение невосстановленной при проявлении части галогенидов серебра с переводом их в бесцветные прозрачные комплексные соли без необходимости последующей промывки обработанного материала совсем или замены ее кратковременным споласкиванием в воде. Появился для ускорения обработки пленки. В качестве стабилизирующих ванн используются  кислые растворы тиосульфата натрия. Тиосульфат аммония дает менее стойкое изображение. Тиомрочевина и ее производные в кислых растворах позволяют быстро получать стойкое к действию света изображение, которое, однако при хранении во влажной атмосфере, ослабляется. Ослабление изображения наблюдается также и при применении стабилизирующих растворов с роданидами. В качестве стабилизирующих веществ используются также различные органические меркаптосоединения и др.

Стоп - ванна.

Стадия предназначенная для остановки  процесса проявления. Проистекает за счет понижения РН раствора. В качестве стоп - ванны  чаще всего используют уксусную кислоту. В состав стоп -ванны Кодак входит индикатор метилоранж  для контроля истощения раствора. Эта стадия позволяет снизить вуаль и достаточно сократить расход фиксирующего раствора.

Процесс отбеливания

Процесс переведения металлического серебра в растворимые соли. Служит для удаления негативного серебряного изображения в обращаемом процессе и цветном негативном процессе также служит для растворения азотнокислого серебра , которое выполняет роль желтого фильтрового слоя. Можно использовать такие вещества как красная кровяная соль.

Профилактическая обработка негатива, фильмокопии и способы их реставрации.

Получаемые в результате обычной промышленной обработки кинопленки  фильмовые и другие обработанные фотоматериалы (негативы, контратипные копии и др.) не всегда удовлетворяют требованиям их практического использования и поэтому в ряде случаев их полезно подвергать профилактической и защитной обработке. Задача такой обработки - предотвращение легкого повреждения фильмокопий или оригинального негатива, контратипов и др. от их преждевременного износа при эксплуатации. Полезной также бывает и соответствующая реставрационная обработка данных материалов в процессе их эксплуатации для увеличения срока их годности. Предварительной профилактической обработке, как правило, подвергают и обработанные кинофотоматериалы, предназначенные для долгосрочного архивного хранения.

Профилактическая и реставрационная обработка фильмовых материалов имеет не только большое экономическое значение, но и позволяет в течении длительного времени поддерживать требуемое качество изображения и звука при эксплуатации фильмов, что исключительно важно для улучшения качества показа массовых фильмокопий.

Профилактика обработки фильмов позволяет существенно уменьшить износ поверхности эмульсионных слоев и основы, предотвратить коробление пленки и сохранить ее эластичные свойства, уменьшить износ перфорационных отверстий при продвижении пленки в проекционных аппаратах. Профилактической обработке подвергают лишь один эмульсионный слой, так как он в меньшей мере (чем основа) отвечает эксплуатационным требованиям в отношении его физико-химических и механических свойств. Для улучшения этих свойств на эмульсионный  слой наносят различные защитные покрытия ( восковые, парафиновые, казеиновые и др.) или подвергают их дубению, введению в них пластифицирующих веществ и др. При  необходимости профилактической обработке подвергают и основу.

При реставрационной обработке фильмовых материалов происходит чистка их поверхности, нанесения защитных покрытий, глянцевание или матирование поверхности основы пленки для устранения царапин и др. Профилактическая обработка архивных негативов и других материалов преследует прежде всего удаления из них остаточных компонентов, содержащихся в эмульсионных слоях  (тиосульфат, растворимые комплексные соли серебра ), для обеспечения условий их надлежащего хранения и устранения образования пятен и других дефектов в изображении.

Так ,например, до сих пор сохраняется негатив «прибытия поезда».

Гиперсенсибилизация и латенсификация кинопленки.

Один из способов усиления скрытого изображения - Латенсификация. Способ усиления скрытого изображения до процесса проявления, путем дополнительной засветки источниками  света малой мощности. Контраст понижается (т.к. малые плотности возрастают большие не меняются). Чем меньше время проявления, тем заметнее эффект.

Гиперсенсибилизация - способ повышения светочувствительности пленки перед её экспонированием:

- промывка

- обработка в слабом растворе аммония

- обработка в растворе содержащем аммиак и серебряную соль

4)   обработка парами ртути.

Эти способы применялись в основном раньше когда пленки имели малую чувствительность.

Разноформатные фильмокопии

Наличие разноформатных кинотеатров и телевещяния обязывают делать фильмокопии: широкоформатные, широкоэкранные, малоформатные и мелкоформатные. Кроме того существуют фильмокопии вариоскопические, полиэкранные, стереоскопические и др..

Производство  разноформатных фильмокопий связано с решением сложных технических и экономических задач. Эти задачи осложнены тем, что фильмокопии многих фильмов необходимо иметь  в разных форматах, например для демонстрации в широкоэкранных кинотеатрах и по телевидению.

Основной проблемой перевода в разные форматы является потеря разрешающей способности изображения. Причиной нерезкости изображения при оптической печати может стать некачественная оптика, неверная установка объектива относительно плёнки или процесс контратипирования, если им пользуются при переводе форматов.

Производство разноформатных фильмокопий возможно по различным технологическим схемам.

Широкоформатные фильмокопии на 70-мм киноплёнки при проекции на экран имеют кадр 22Х48,5 мм с соотношением сторон 1:2,2 и площадь кадра 1070 мм2. Эти фильмокопии можно изготовить с широкоформатного изображения.

Широкоформатный негатив позволяет получать отличное изображение по воспроизведению фактуры объектов съемки – кожи и волос человека, растительности, металла и т.д. Он   обеспечивает  получение четкого изображения на очень больших экранах и способствует возникновению эффекта участия зрителя во время проекции фильма.

С широкоформатного негатива легко сделать доброкачественные фильмокопии различного формата. Для перевода на другие форматы с выбором по полю кадра его сюжетно важной части пользуются специальным просмотровым столом. На этом столе проекция осуществляется механизмом оптической компенсации с многогранной призмой. Скорость может меняться плавно в пределах от нуля до 24 кадр/с при прямом и обратном протягивании киноплёнки. Для определения выкопируемого участка пользуются рамкой с размерами, пропорциональными размерами изготовляемой фильмокопии. Рамка может перемещаться в направлении ширины кадра перед экраном. Перемещение её фокусируется отсчётным устройством, показания которого вместе с показаниями счётчика кадров, имеющихся в части и во фрагменте, заносятся в составляемую программу, используемую во время печатания изображения на копировальном аппарате.

По экономическим и техническим причинам съёмка широкоформатных фильмов практикуется редко. В большинстве случаев широкоформатные фильмокопии делают с изображений, снятых на 35-мм киноплёнке. Эти изображения могут быть нормальными или анаморфированными. Предпочтение отдают нормальному изображению на негативной киноплёнке с максимальным использованием её площади, т.е. снятому на универсальный (расширенный) кадр. Такой негатив по сравнению с анаморфированным имеет большой запас изобразительной прочности, так как снят сферическим объективом и не требует дезанаморфирования при переводе на 70-мм киноплёнку.

Перевод изображения осуществляют оптическими копировальными аппаратами с иммерсионными устройствами, а в случае использования анаморфированного первичного изображения – и с дезанаморфирующей оптической системой.

Разумеется, что напечатанное с увеличением изображение, тем более анаморфированное, всегда будет ниже по качеству, чем сделанное в собственном масштабе, т.е. с широкоформатного негатива, имеющего площадь в три раза большую, чем на 35-мм киноплёнке. В увеличенном изображении будут хуже воспроизведены мелкие детали, усилится зернистость, снизится резкость, заметнее станут царапины, точки и другие дефекты.

В целях получения наилучшего качества изображения при переводе с 35-мм киноплёнки на 70-мм широкоформатные фильмокопии целесообразно печатать непосредственно с негатива. Такой процесс возможен потому, что потребность в широкоформатных фильмокопиях невелика из-за малого количества кинотеатров для демонстрации таких фильмов.

Если широкоформатные фильмокопии изготовляют с контратипа, то качество его должно быть очень высоким по всем характеристикам.

Широкоэкранные фильмокопии на 35-мм киноплёнке бывают с анаморфированным и с кашетированным изображением.

Фильмокопии с анаморфированным изображением при проекции на экран имеют кадр 18,2Х21,3 мм, соотношение сторон 1:2,35 и площадь 388 мм2. Анаморфированное изображение на киноплёнке получают при съёмке или во время печатания.

К процессу изготовления фильмокопии с анаморфированного при съёмке изображения предъявляются очень высокие требования, так как в анаморфированном изображении понижены резкость и воспроизводимость мелких деталей, повышена зернистость, заметнее царапины, точки и другие дефекты вследствие увеличения кадра по горизонтали во время кинопроекции. Печатание фильмокопии с анаморфированного негатива должно происходить в условиях, обеспечивающих полный контакт киноплёнок и сохранность поверхности негатива. Требования ещё больше повышаются, когда тиражирование фильмокопии осуществляется с участием процесса контратипирования. Этот процесс следует вести высококачественным копировальным аппаратом с иммерсионным устройством, используя мелкозернистые контратипные киноплёнки, применяя профилактическую обработку всех исходных и промежуточных материалов.

В большинстве случаев перевод нормального изображения на анаморфированное осуществляют в процессе контратипирования, чтобы массовое тиражирование фильмокопий можно было вести обычными копировальными аппаратами.

Способ получения анаморфированного изображения путём его печатания с нормального негатива по сравнению со съёмочным способом имеет ряд преимуществ. Процесс съёмки облегчен тем, что ведётся обычными объективами, более удобными для работы и не требующими дополнительного диафрагмирования. Анаморфирование изображения ведётся на мелкозернистых контратипных киноплёнках, способных лучше воспроизвести мелкие детали, чем высокочувствительные негативные киноплёнки, используемые при съёмке. Если же контратипирование ведётся на обращаемой контратипной киноплёнке, выигрыш в качестве будет ещё большим. При контратипировании печатание можно вести копировальными аппаратами, имеющими весьма точную анаморфотную оптическую систему, лучшую, чем в съёмочном аппарате, и иммерсионные устройства, которые создают благоприятные условия для получения анаморфированного изображения.

Широкоэкранные фильмокопии с кашетированным кадром при проекции на экран имеют кадр 21Х12 мм, соотношение сторон 1:1,85 и площадь 238 мм2. Эти фильмокопии можно изготовлять с негатива, снятого по способу скрытого кашетирования, при котором экспонируются вся площадь классического кадра, но его композиционное построение делается так, чтобы при проекции с каше не срезались сюжетно важные детали изображения. Или с негатива, снятого по способу открытого кашетирования, предусматривающего установку каше в съёмочном аппарате, в результате чего изображение оказывается срезанным сверху и снизу кадра.

Предпочтение отдаётся негативу, сделанному со скрытым кашетированием, так как кадр, полученный по этому способу, обеспечивает широкоэкранное изображение на киноэкране и нормальное на экране телевизора.

Основные недостатки широкоэкранных кашетированных фильмокопий следующие: потеря полезной площади киноплёнки – до 65% при проекции на экран, пониженная резкость и повышенная зернистость изображения из-за большого увеличения при проекции на широкий экран, сильная заметность царапин, точек и других дефектов, а также неустойчивость кадра в результате большого линейного увеличения.

Если фильмокопия сделана с открытым кашетированием, при котором кадр срезался сверху во время съёмки или печатания, то изображение на экране телевизора будет иметь две чёрные полоски, обрамляющие кадр, или будут срезаны детали изображения по бокам кадра. Эти дефекты, конечно, портят впечатление о фильме.

Фильмокопии на 35-мм киноплёнке при проекции на экран имеют кадр 15,2Х20,7 мм, соотношение сторон 1:1,35 и площадь 314,6 мм2.

Эти фильмокопии удобны для показа по телевидению ( так размеры кадра близки к формату экрана телевизора) и для проекции на киноэкран.

Обращаемых кинопленок.

Черно-белые обращаемые  кинопленки для съемки состоят из защитного, светочувствительного и противоореольного слоев, нанесенных на триацетатную основу, обычно слабоокрашенную в синевато-голубоватый цвет. Иногда светочувствительный слой может быть образован двумя полуслоями, имеющими различную чувствительность или имеющими разную сенсибилизацию, для уменьшения зернистости и увеличения фотографической широты. Для увеличения разрешающей способности кинопленки снабжены потивоориольным слоем из коллоидного серебра темно-коричневого или темно-синего цвета который хорошо поглощает свет способный создавать ореолы отражения. У большинства кинопленок противоореольный слой расположен между светочувствительным слоем и подложкой.

Черно-белые обращаемые кинопленки имеют чувствительность до 680 нм.

Черно-белые обращаемые кинопленки как правило изготовляются двух сортов средней и высокой чувствительности.

Кинопленки ч.б. обр. Средне чувствительности имеют следующие характеристики : чувствительность порядка 45 ед. ; контрастность -1,2 , разрешающую способность не менее 100 линий на мм. Минимальная плотность не более 0,08; фотографическая широта - 1,05.

Кинопленки ч.б. обр. высокой чувствительности имеют следующие характеристики : чувствительность порядка 180 ед. ; контрастность -1,2 , разрешающую способность не менее 110 линий на мм. Минимальная плотность не более 0,08; максимальная не менее 2,0; фотографическая широта - 1,05.

Цветные обращаемые пленки представляют собой многослойную систему, построенную традиционно, т.е. верхний слой  синечувствительный, в котором после обработки образуется желтый краситель, средний- зеленочувствительный, в нем образуется частичнопозитивное изображение из пурпурного красителя и нижний - красночувствительный слой , в котором образуется голубой краситель. Между верхним и средним слоем находится желтый фильтр из коллоидного серебра.

Лучшие цветные обращаемые пленки относятся к типу тонкослойных. Общая толщина слоев у них около 16 мкм. Кроме того, для улучшения зернистости, резкости, цветоделения и других фотографических свойств кинопленки имеют светочувствительный слой состоящий из нескольких полу слоев,  часто прокрашенных противоореольными красителями вымываемыми при их обработке.

Цветные обращаемые кинопленки наиболее сложны по технологии изготовления.

Балансируются на 5500К и на 3200К.

Коэффициент контрастности 1,4- 1,7 для ед. Экземпляров (для тиража и телевидения 1,1-1,2).

Разреш способность не менее 60 лин мм .

Минимальная оптическая плотность не более0,25, максимальная не менее 2,2.

Основная проблема съемки на обращаемой пленки состоит в том, что мы не можем вводить цвето и экспокоррекцию при печати на позитив. При использовании обращаемой пленки точность экспонирования должна составлять 1/4 ступени. Обращаемые пленки очень чувствительны к спектральному составу освещения, что вынуждает использовать компенсационные фильтры при съемке в разное время дня.

Оптимальные условия хранения кинопленки.

Наилучшие хранение не экспонированной  кинопленки обеспечиваются при кондиционированном воздухе, где кинопленка защищена от действия прямых солнечных лучей и вредных газов. Коробки в фабричной упаковке следует помещать на полку, причем нижняя полка должна находится на 15-20 см от пола. Для большинства кинопленок нормальные условия хранения обеспечиваются при температуре 14- 22 0С  и относительной влажности 50-70%.чем ближе температура к 200С,  а влажность к 60%, тем лучше сохраняется плоскость пленки. Светочувствительный слой сохраняется наилучшим образом при низкой температуре.

Если нету возможности хранить кинопленку в помещении с постоянной температурой, тогда рекомендуется хранить ее в коробках с неплотно прижатыми крышками, так как при изменении температуры может появляться конденсат влаги, что приводит к слипанию слоев.

Длительная транспортировка нуждается в пониженной температуре для чб- 10 и ниже градусов, для- цвета - 4 и ниже. Коробки заклеенные липкой лентой достаточно уберегают пленку от влаги.

Скрытое изображение на пленке может сохраняться годами, но может разрушаться и очень быстро.

Сохраняемость скрытого изображения и его разрушение - регрессия - обусловлены рядом взаимосвязанных и сложных процессов, полностью не изученных. Степень регрессии не одинакова: в одних случаях она едва заметна, а в других - приводит к полному исчезновению скрытого изображения. Регрессии особенно подвержены низкочувствительные и мелкозернистые кинопленки, в том числе позитивные и контратипные. Наиболее сильна регрессия в первые дни, а иногда и часы хранения экспонированных кинопленок. С повышением температуры и влажности окружающего воздуха регрессия усиливается. Хранение экспонированных кинопленок. При пониженной температуре замедляет регрессию или полностью ее исключает.

По ГОСТу 19-62—76 установлены следующие сроки хранения экспонированных кинопленок: до трех суток — при температуре воздуха 20±50С и относительной влажности 60±10%, до 15 суток - при температуре воздуха 7±30С и относительной влажности 60±10%,  т.е. в холодильнике. В исключительных случаях ОСТом допускается хранение экспонированной кинопленки в течение 15 суток при температуре 200С.

Известно разрушение скрытого изображения, названое эффектом Гершеля, которое происходит в том случае, если на кинопленку действовало излучения с длинной волны большей, чем при первоначальном экспонировании изображения. Так , при засветке красным светом несесибилизированных слоев кинопленки экспонированное изображение может ослабиться или полностью разрушаться. Также действует инфракрасное излучение на изопахроматичекие слои кинопленки. Обнаружено, что, чем крупнее и стабильнее центры скрытого изображения, тем меньше эффект Гершеля. Для получения этого эффекта необходимы большие потоки энергии  облучающего света. Чтобы разрушить скрытое изображение, в облучении должно быть в 108 - 1010 раз больше квантов, чем для образования скрытого изображения.

Эффект Гершеля уменьшается если между облучением экспонированных кинопленок красным светом и их проявлением проходит некоторое время.

Если скрытое изображение полностью разрушено облучением, светочувствительный слой становится более чувствительным, чем был до образования в нем скрытого изображения.

Контратипирование

Для контартипирования черно-белых изображений пользуются комплектом из двух кинопленок: дубольпозитивной и дубольнегативной, подобранных по характеристическим кривым так, , чтобы результирующий коэффициент контрастности (gпром. Поз Х gконтрт ) был равен единице. Исходя из этого требования, промежуточный позитив должен иметь g = 1,65—1,75; контратип - g = 0,55—0,65. Обе кинопленки относятся к особомелкозернистым и малочувствительным.

Дубольбольпозитивная А—2 - светочувствительность 1,5 - 3,0 ед. ; g = 1,4- 2,0 ; плотность вуали не более 0,05; оптическая плотность в начале прямолинейного участка характеристической кривой - не более 0,8 фотографическая широта - не менее 1,05; разрешающая способность не менее 215 мм -1.

Дубольгенегативная А-2  - светочувствительность 0,6 - 1,0 ед. ; g = 0,65 ; плотность вуали не более 0,05; оптическая плотность в начале прямолинейного участка характеристической кривой - не более 0,7 фотографическая широта - не менее 1,8; разрешающая способность не менее 180 мм -1.

Контратипирование цветного изображения можно вести по 3 технологическим схемам:

цветной негатив - цветной контратип на обращаемой дубольнегативной кинопленке;

цветной негатив - промежуточный позитив на универсальной контратипной кинопленке - контратип н такой же кинопленке

цветной позитив на обращаемой кинопленке - цветной контратип на дубольнегативной кинопленке.

Отечественная универсальная контратипная кинопленка КП-6 имеет следующие характеристики:

общая светочувствительность не менее 0,10  ед. ; баланс светочувствительности - не более 2,0; g каждого слоя = 1,0- 1,5 ;  баланс контрастности - не более 0,10; суммарная плотность вуали  не более и маски для красночувствительного слоя - не менее 0,25, для зеленочувствительного - не менее 0,55, для синечувствительного не менее 1,10;  фотографическая широта для синечувствительного слоя - не менее 1,2; фотографическая широта для зелено и красночувствительного  - не менее 1,5; среднеквадратичная гранулярность за зеленым светофильтром- не более 1,3, за красным - 1,6, чистотно-контрастная характеристика зеленочувствительного слоя - не менее 0,45, красночувствительного - не менее 0,30.

На сегодняшний день  самая распространенная пленка для контратипирования КОДАК ИНТЕРМЕДИАТ. Универсальная пленка для дубль позитива с контрастностью 1,0.

Сквозной фотографический контроль.

При фотографической обработки кинопленки применяют сквозной фотографический контроль, цель которого повысить качество изображения в фильме путем исключения недоброкачественных негативов. Кроме того этот контроль стандартизирует качество рабочих, контрольных , эталонных и промежуточных позитивов, а также контратипов и фильмокопий.

Отечественная система контроля, предложенная НИКФИ, требует отбраковки недоброкачественных негативов по экспозиционному паспорту, с которым печатался рабочий позитив. Для контроля используют специальную шкалу, обычно называемую покадровой. Эта шкала отличается от сенситограммы тем, что способ изготовления её позволяет получить заданный уровень плотности, идеальный цветной баланс, линейное соотношение плотностей в каждом слое. Контрольную шкалу вклеивают в защитный ракорд рулона негатива, поступающего по одному заказу для печатания рабочего позитива. Экспонирование шкалы ведут при обусловленном световом режиме в зависимости от типа копировального аппарата. Эта экспозиция, как правило, близка к наиболее распространённым номерам экспозиционного паспорта.

При просмотре рабочего позитива контролёр изымает те негативы, которые не удовлетворили норме. Исключения составляют негативы, снятые специально, о чём оператор ставит в известность контролёра.

Машинная обработка материалов

Химико-фотографический процесс при обработке киноплёнок осуществляют в проявочных машинах, представляющих сложные агрегаты, в которых не только проявляется изображение, но и производятся все остальные операции вплоть до высушивания киноплёнок. Важнейшими требованиями к проявочной машине являются следующие: широкий диапазон производительности, технологических процессов, их устойчивость и воспроизводимость, возможность обработки киноплёнки разного формата, безаварийность и самое главное удобство обслуживания.

Проявочные машины бывают односторонними, двухсторонними, секционными, камерными, и т.д. Они могут быть установлены в одноэтажном или двухэтажном помещении и работать при белом или цветном освещении. Производительность проявочных машин также различна. Промышленные машины для копирфабрик 3000 – 6000 м/ч. В больших цехах кино- и телестудии 800 – 2000 м/ч. Малые студии 200 – 600 м/ч.

Любая проявочная машина состоит из лентопротяжного и приводного механизмов, баков для растворов воды, сушильного шкафа и многочисленных вспомогательных устройств: кассет, систем терморегулирования растворов и воздуха, дозаторов, влагоснимателей и т.п.