Вопросы:

- Проявочное оборудование и технологические процессы цветных негативных кинопленок.

- Обработка снятого материала до заданного среднего градиента и по пробам.

- Состав растворов и последовательность обработки:

а) цветного негатива

б) цветного позитива

в) цветной  обращаемой пленки

в) черно-белой обращаемой пленки.

- Процессы допроявления, отбеливания, стоп ванна, стабилизация.

- Гиперсенсибилизация и латенсификация кинопленки.

- Дополнительная дозированная засветка, возможность ее применения.

- Модель оптимального цветного негатива.

- Контроль режима съемки и обработки.

- Цветные  позитивные кинопленки (кинопленки классического строения и с перемещенными слоями), основные характеристики.

- строение позитивных и обращаемых кинопленок.

- Технология изготовления кинопленок.. Партия (эмульсия), ось, рулон.

- Профилактическая обработка негатива и способы его реставрации.

- Процессы аддитивной и субтрактивной печати.

- Кинокопировальное оборудование, его устройство и использование.

- Цветоанализатор Хазелтайн, составление аддитивного паспорта.

- Иммерсионная печать, особенность и возможность.

- Сквозной фотографический контроль и его задачи. Форфильтр.

- Модель оптимального цветного позитива.

- Цветные обращаемые кинопленки, возможности и проблемы.

- Съемка на цветной обращаемой пленке, требования и проблемы.

- Процессы контратипирования черно-белого изображения. Контратипные пленки и их характеристики.

- Технология тиражирования цветных фильмокопий.

- Процессы контратипирования цветного изображения. Контратипные пленки и их характеристики.

- Требования к исходным материалам, предназначенных для фильмокопирования.

- Разно форматные фильмокопии.

- Профилактика хранения и реставрация кинофильмов.

- Оптимальные условия хранения неснятой кинопленки.

- Триацетатные и лавсановые основы.

Триацетатные и лавсановые основы.

На сегодняшний день все выпускаемые кинопленки можно разделить на пленки на основе из триацетата целлюлозы и на лавсановой основе.

Почти все негативные кинопленки сейчас выпускаются на триацетатной основе, а позитивные на лавсановой основе. Например  фирма Кодак имеет одну позитивную пленку на триацетатной основе 5386 , но две новые позитивные пленки 2383 и 2393 были выпущены на лавсановой основе.

Лавсан обладает большим запасом механической прочности, но при этом практически не подвергается действию растворителей, что делает невозможным склейки с применением растворитель возможна склейка только при помощи скотча или при  помощи ультразвукового монтажного пресса. Кроме того благодаря тому,  что лавсан обладает большем запасом механической прочности, фильмокопия не может быть подвергнута реставрации.

Цветные позитивные кинопленки.

| Обычное расположение слоев | Улучшенное расположение слоев |
| --- | --- |

В улучшенных цветных позитивных пленках  изменено расположение эмульсионных слоев. Они не имеют желтого фильтрового слоя. Данное расположение слоев улучшило резкость цветного изображения  и другие показатели качества воспроизведения объекта съемки. Также существуют цветные пленки позитивные пленки с обычным расположением слоев, но с замененным в них желтым фильтровым слоем из коллоидного серебра на окраску верхнего эмульсионного слоя желтым фильтровым красителем. Цветные без фильтровые позитивные пленки обеспечивают получения изображения улучшенного качества и фонограммы в цветных фильмокопиях за счет применения так называемых раздельных процессов их обработки.

Процессы аддитивной и субтрактивной печати.

| Аддитивная печать | Субтрактивная печать |
| --- | --- |
| - Основан на сложении трех световых потоков. - Один источник света делится на три световых потока с помощью интерференционных фильтров. Интенсивность каждого светового потока регулируется с помощью шторок. - При аддитивном способе печати насыщенность цветов увеличивается за счет того что плотность красителей как бы увеличивается локально в некоторых зонах спектра. - Световой паспорт представляет собой перфоленту с пробитыми отверстиями, обозначающими номера светов и началом и концом печати. Легко можно внести изменения, т.к. световой паспорт может находится в памяти компьютера. - 50 номеров светов для каждого цвета + форфильтр | - Основан на вычитании цветов из одного светового потока. - Перед источником света устанавливается световой паспорт, к которому крепятся цветные фильтры. - Насыщенность цвета меньше, чем при аддитивном способе печати. - Световой паспорт- перфорированная картонная лента, к которой крепятся маленькие светофильтры, что не очень для дальнейшего изменения цветового паспорта. 5) 3 этажа |

Модель оптимального цветного негатива.

Данные взяты по пленкам Кодак VISION.

|  | Красный | Зеленый | Синий |
| --- | --- | --- | --- |
| Dmin | 0,19 - 0,23 | 0,53 - 0,66 | 0,92 - 0,97 |
| Dmin+0,7 LAD среднесер. | 0,89 - 0,93 | 1,23 - 1,36 | 1,62 - 1,67 |
| Средний градиент | 0,55 - 0,6 | 0,55 - 0,6 | 0,55 - 0,6 |

Состав и последовательность обработки.

Цветного негатива

Режим обработки ( ГОСТ   5554-70 )

| Стадии | Время обработки (мин) | Температура С0 |
| --- | --- | --- |
| 1 Проявка | 5-8 | 20 (+- 0.3) |
| 2 Допроявка | 5 | 20 (+- 0.3) |
| 3 Фиксирование | 4-7 | 18 (+- 2 |
| 4 Промывка | 12 | 12-18 |
| 5 Отбеливание | 4 | 20 (+- 1) |
| 6 Промывка | 5 | 12-18 |
| 7 Фиксирование 2-е | 4 | 18 (+- 2) |
| 8 Промывка | 18-20 | 12-18 |
| 9 Сушка |  |  |

Состав цвет. проявляющих растворов.

| Раствор А Трилон-Б 1г. Гидрохинон 1,2г. ЦПВ-1 2,3г. Вода 0.4г. | Раствор Б Трилон-Б 1г. Сульфит натрия 2г. Потаж 60г. Бромистый Калий 2г. Вода |
| --- | --- |

Состав  допроявляющего раствора.

Метабисульфит натрия 2г.

Вода.

Состав  фиксирующего раствора.

Триасульфат натрия 200 г.

Сульфит натрия безводный 5г.

Метабисульфит натрия 2 г.

Вода до 1 литра.

Состав  отбеливающих растворов.

Железосинеродистый калий 30 г.

Бромистый калий  15г.

Фосфорно кислый калий  17 г.

Вода до 1 литра.

Цветного позитива

ОБРАБОТКА ЦВЕТНОЙ ПОЗИТИВНОЙ ПЛЕНКИ ЦП-8р  (CP-10,Agfa)

порядок операций 			время обработки 	температура

(минуты) 		(градусы)

ПРОЯВЛЕНИЕ 			8-10 			20

Ополаскивание 			1 			8...14

СТОП-ФИКСАЖ 			6-8 			16...22

Промывка 				10-12 			8...12

ОТБЕЛИВАНИЕ 			4 			16...22

Промывка 				3 			8...14

ФИКСИРОВАНИЕ 			4 			16...22

Промывка 				10-15 			8...14

СУШКА (до полного высыхания)

Цветной обращаемой пленки.

РЕЖИМ ОБРАБОТКИ ЦВЕТНОЙ ОБРАЩАЕМОЙ ПЛЕНКИ

Стадии обработки  			Продолжительность	Температура

(минуты)    	 	раствора

1.  ПРОЯВЛЕНИЕ ЧЕРНО-БЕЛОЕ  указано на упаковке	25 (+_0,3)

(или 10 минут)

2.  Промывка   __________________   	2    __________  	12...18

3.  ОСТАНАВЛИВАЮЩАЯ ВАННА  ______   2-3  _____  19...21

4.  Промывка   __________________   		5    ______  12...18

5.  ЗАСВЕТКА (засветку произво-

дить двумя лампами по 100 Вт

на расстоянии 0,3 м со сто-

роны эмульсионного слоя)  ___  	 3-5

6.  ПРОЯВЛЕНИЕ ЦВЕТНОЕ      указано на упаковке    	25

пленки или 10 минут

7.  Промывка  _________________________   20  _______  12...18

8.  ОТБЕЛИВАНИЕ  ____________________   5   ______  19...21

9.  Промывка     ________________________   5   ______  12...18

10. ФИКСИРОВАНИЕ  _________________   5      _____  19...21

11. Промывка      ______________________   15-20  _____  12...18

12. Сушка                  (до полного высыхания)

Черно-белой обращаемой пленки.

1.    1 ПРОЯВЛЕНИЕ ЧЕРНО-БЕЛОЕ  указано на упаковке	25 (+_0,3)

(или 10 минут)

2.  Промывка   __________________   	2    __________  	12...18

3.  Отбеливание  ______   2-3  _____  19...21

4.  Промывка   __________________   		5    ______  12...18

5.  ЗАСВЕТКА (засветку произво-

дить двумя лампами по 100 Вт

на расстоянии 0,3 м со сто-

роны эмульсионного слоя)  ___  	 3-5

6. 2  ПРОЯВЛЕНИЕ ЧЕРНО-БЕЛОЕ      указано на упаковке    	25

пленки или 10 минут

7.  Промывка  _________________________   20  _______  12...18

8.  ФИКСИРОВАНИЕ  ____________________   10   ______  19...21

9.  Промывка     ________________________   5   ______  12...18

10. Сушка                  (до полного высыхания)

Процесс стабилизации.

Процесс стабилизации - процесс в ходе которого происходит быстрое растворение невосстановленной при проявлении части галогенидов серебра с переводом их в бесцветные прозрачные комплексные соли без необходимости последующей промывки обработанного материала совсем или замены ее кратковременным споласкиванием в воде. Появился для ускорения обработки пленки. В качестве стабилизирующих ванн используются  кислые растворы тиосульфата натрия. Тиосульфат аммония дает менее стойкое изображение. Тиомрочевина и ее производные в кислых растворах позволяют быстро получать стойкое к действию света изображение, которое, однако при хранении во влажной атмосфере, ослабляется. Ослабление изображения наблюдается также и при применении стабилизирующих растворов с роданидами. В качестве стабилизирующих веществ используются также различные органические меркаптосоединения и др.

Стоп - ванна.

Стадия предназначенная для остановки  процесса проявления. Проистекает за счет понижения РН раствора. В качестве стоп - ванны  чаще всего используют уксусную кислоту. В состав стоп -ванны Кодак входит индикатор метилоранж  для контроля истощения раствора. Эта стадия позволяет снизить вуаль и достаточно сократить расход фиксирующего раствора.

Процесс отбеливания

Процесс переведения металлического серебра в растворимые соли. Служит для удаления негативного серебряного изображения в обращаемом процессе и цветном негативном процессе также служит для растворения азотнокислого серебра , которое выполняет роль желтого фильтрового слоя. Можно использовать такие вещества как красная кровяная соль.

Профилактическая обработка негатива, фильмокопии и способы их реставрации.

Получаемые в результате обычной промышленной обработки кинопленки  фильмовые и другие обработанные фотоматериалы (негативы, контратипные копии и др.) не всегда удовлетворяют требованиям их практического использования и поэтому в ряде случаев их полезно подвергать профилактической и защитной обработке. Задача такой обработки - предотвращение легкого повреждения фильмокопий или оригинального негатива, контратипов и др. от их преждевременного износа при эксплуатации. Полезной также бывает и соответствующая реставрационная обработка данных материалов в процессе их эксплуатации для увеличения срока их годности. Предварительной профилактической обработке, как правило, подвергают и обработанные кинофотоматериалы, предназначенные для долгосрочного архивного хранения.

Профилактическая и реставрационная обработка фильмовых материалов имеет не только большое экономическое значение, но и позволяет в течении длительного времени поддерживать требуемое качество изображения и звука при эксплуатации фильмов, что исключительно важно для улучшения качества показа массовых фильмокопий.

Профилактика обработки фильмов позволяет существенно уменьшить износ поверхности эмульсионных слоев и основы, предотвратить коробление пленки и сохранить ее эластичные свойства, уменьшить износ перфорационных отверстий при продвижении пленки в проекционных аппаратах. Профилактической обработке подвергают лишь один эмульсионный слой, так как он в меньшей мере (чем основа) отвечает эксплуатационным требованиям в отношении его физико-химических и механических свойств. Для улучшения этих свойств на эмульсионный  слой наносят различные защитные покрытия ( восковые, парафиновые, казеиновые и др.) или подвергают их дубению, введению в них пластифицирующих веществ и др. При  необходимости профилактической обработке подвергают и основу.

При реставрационной обработке фильмовых материалов происходит чистка их поверхности, нанесения защитных покрытий, глянцевание или матирование поверхности основы пленки для устранения царапин и др. Профилактическая обработка архивных негативов и других материалов преследует прежде всего удаления из них остаточных компонентов, содержащихся в эмульсионных слоях  (тиосульфат, растворимые комплексные соли серебра ), для обеспечения условий их надлежащего хранения и устранения образования пятен и других дефектов в изображении.

Так ,например, до сих пор сохраняется негатив «прибытия поезда».

Гиперсенсибилизация и латенсификация кинопленки.

Один из способов усиления скрытого изображения - Латенсификация. Способ усиления скрытого изображения до процесса проявления, путем дополнительной засветки источниками  света малой мощности. Контраст понижается (т.к. малые плотности возрастают большие не меняются). Чем меньше время проявления, тем заметнее эффект.

Гиперсенсибилизация - способ повышения светочувствительности пленки перед её экспонированием:

- промывка

- обработка в слабом растворе аммония

- обработка в растворе содержащем аммиак и серебряную соль

4)   обработка парами ртути.

Эти способы применялись в основном раньше когда пленки имели малую чувствительность.

Разноформатные фильмокопии

Наличие разноформатных кинотеатров и телевещяния обязывают делать фильмокопии: широкоформатные, широкоэкранные, малоформатные и мелкоформатные. Кроме того существуют фильмокопии вариоскопические, полиэкранные, стереоскопические и др..

Производство  разноформатных фильмокопий связано с решением сложных технических и экономических задач. Эти задачи осложнены тем, что фильмокопии многих фильмов необходимо иметь  в разных форматах, например для демонстрации в широкоэкранных кинотеатрах и по телевидению.

Основной проблемой перевода в разные форматы является потеря разрешающей способности изображения. Причиной нерезкости изображения при оптической печати может стать некачественная оптика, неверная установка объектива относительно плёнки или процесс контратипирования, если им пользуются при переводе форматов.

Производство разноформатных фильмокопий возможно по различным технологическим схемам.

Широкоформатные фильмокопии на 70-мм киноплёнки при проекции на экран имеют кадр 22Х48,5 мм с соотношением сторон 1:2,2 и площадь кадра 1070 мм2. Эти фильмокопии можно изготовить с широкоформатного изображения.

Широкоформатный негатив позволяет получать отличное изображение по воспроизведению фактуры объектов съемки – кожи и волос человека, растительности, металла и т.д. Он   обеспечивает  получение четкого изображения на очень больших экранах и способствует возникновению эффекта участия зрителя во время проекции фильма.

С широкоформатного негатива легко сделать доброкачественные фильмокопии различного формата. Для перевода на другие форматы с выбором по полю кадра его сюжетно важной части пользуются специальным просмотровым столом. На этом столе проекция осуществляется механизмом оптической компенсации с многогранной призмой. Скорость может меняться плавно в пределах от нуля до 24 кадр/с при прямом и обратном протягивании киноплёнки. Для определения выкопируемого участка пользуются рамкой с размерами, пропорциональными размерами изготовляемой фильмокопии. Рамка может перемещаться в направлении ширины кадра перед экраном. Перемещение её фокусируется отсчётным устройством, показания которого вместе с показаниями счётчика кадров, имеющихся в части и во фрагменте, заносятся в составляемую программу, используемую во время печатания изображения на копировальном аппарате.

По экономическим и техническим причинам съёмка широкоформатных фильмов практикуется редко. В большинстве случаев широкоформатные фильмокопии делают с изображений, снятых на 35-мм киноплёнке. Эти изображения могут быть нормальными или анаморфированными. Предпочтение отдают нормальному изображению на негативной киноплёнке с максимальным использованием её площади, т.е. снятому на универсальный (расширенный) кадр. Такой негатив по сравнению с анаморфированным имеет большой запас изобразительной прочности, так как снят сферическим объективом и не требует дезанаморфирования при переводе на 70-мм киноплёнку.

Перевод изображения осуществляют оптическими копировальными аппаратами с иммерсионными устройствами, а в случае использования анаморфированного первичного изображения – и с дезанаморфирующей оптической системой.

Разумеется, что напечатанное с увеличением изображение, тем более анаморфированное, всегда будет ниже по качеству, чем сделанное в собственном масштабе, т.е. с широкоформатного негатива, имеющего площадь в три раза большую, чем на 35-мм киноплёнке. В увеличенном изображении будут хуже воспроизведены мелкие детали, усилится зернистость, снизится резкость, заметнее станут царапины, точки и другие дефекты.

В целях получения наилучшего качества изображения при переводе с 35-мм киноплёнки на 70-мм широкоформатные фильмокопии целесообразно печатать непосредственно с негатива. Такой процесс возможен потому, что потребность в широкоформатных фильмокопиях невелика из-за малого количества кинотеатров для демонстрации таких фильмов.

Если широкоформатные фильмокопии изготовляют с контратипа, то качество его должно быть очень высоким по всем характеристикам.

Широкоэкранные фильмокопии на 35-мм киноплёнке бывают с анаморфированным и с кашетированным изображением.

Фильмокопии с анаморфированным изображением при проекции на экран имеют кадр 18,2Х21,3 мм, соотношение сторон 1:2,35 и площадь 388 мм2. Анаморфированное изображение на киноплёнке получают при съёмке или во время печатания.

К процессу изготовления фильмокопии с анаморфированного при съёмке изображения предъявляются очень высокие требования, так как в анаморфированном изображении понижены резкость и воспроизводимость мелких деталей, повышена зернистость, заметнее царапины, точки и другие дефекты вследствие увеличения кадра по горизонтали во время кинопроекции. Печатание фильмокопии с анаморфированного негатива должно происходить в условиях, обеспечивающих полный контакт киноплёнок и сохранность поверхности негатива. Требования ещё больше повышаются, когда тиражирование фильмокопии осуществляется с участием процесса контратипирования. Этот процесс следует вести высококачественным копировальным аппаратом с иммерсионным устройством, используя мелкозернистые контратипные киноплёнки, применяя профилактическую обработку всех исходных и промежуточных материалов.

В большинстве случаев перевод нормального изображения на анаморфированное осуществляют в процессе контратипирования, чтобы массовое тиражирование фильмокопий можно было вести обычными копировальными аппаратами.

Способ получения анаморфированного изображения путём его печатания с нормального негатива по сравнению со съёмочным способом имеет ряд преимуществ. Процесс съёмки облегчен тем, что ведётся обычными объективами, более удобными для работы и не требующими дополнительного диафрагмирования. Анаморфирование изображения ведётся на мелкозернистых контратипных киноплёнках, способных лучше воспроизвести мелкие детали, чем высокочувствительные негативные киноплёнки, используемые при съёмке. Если же контратипирование ведётся на обращаемой контратипной киноплёнке, выигрыш в качестве будет ещё большим. При контратипировании печатание можно вести копировальными аппаратами, имеющими весьма точную анаморфотную оптическую систему, лучшую, чем в съёмочном аппарате, и иммерсионные устройства, которые создают благоприятные условия для получения анаморфированного изображения.

Широкоэкранные фильмокопии с кашетированным кадром при проекции на экран имеют кадр 21Х12 мм, соотношение сторон 1:1,85 и площадь 238 мм2. Эти фильмокопии можно изготовлять с негатива, снятого по способу скрытого кашетирования, при котором экспонируются вся площадь классического кадра, но его композиционное построение делается так, чтобы при проекции с каше не срезались сюжетно важные детали изображения. Или с негатива, снятого по способу открытого кашетирования, предусматривающего установку каше в съёмочном аппарате, в результате чего изображение оказывается срезанным сверху и снизу кадра.

Предпочтение отдаётся негативу, сделанному со скрытым кашетированием, так как кадр, полученный по этому способу, обеспечивает широкоэкранное изображение на киноэкране и нормальное на экране телевизора.

Основные недостатки широкоэкранных кашетированных фильмокопий следующие: потеря полезной площади киноплёнки – до 65% при проекции на экран, пониженная резкость и повышенная зернистость изображения из-за большого увеличения при проекции на широкий экран, сильная заметность царапин, точек и других дефектов, а также неустойчивость кадра в результате большого линейного увеличения.

Если фильмокопия сделана с открытым кашетированием, при котором кадр срезался сверху во время съёмки или печатания, то изображение на экране телевизора будет иметь две чёрные полоски, обрамляющие кадр, или будут срезаны детали изображения по бокам кадра. Эти дефекты, конечно, портят впечатление о фильме.

Фильмокопии на 35-мм киноплёнке при проекции на экран имеют кадр 15,2Х20,7 мм, соотношение сторон 1:1,35 и площадь 314,6 мм2.

Эти фильмокопии удобны для показа по телевидению ( так размеры кадра близки к формату экрана телевизора) и для проекции на киноэкран.

Обращаемых кинопленок.

Черно-белые обращаемые  кинопленки для съемки состоят из защитного, светочувствительного и противоореольного слоев, нанесенных на триацетатную основу, обычно слабоокрашенную в синевато-голубоватый цвет. Иногда светочувствительный слой может быть образован двумя полуслоями, имеющими различную чувствительность или имеющими разную сенсибилизацию, для уменьшения зернистости и увеличения фотографической широты. Для увеличения разрешающей способности кинопленки снабжены потивоориольным слоем из коллоидного серебра темно-коричневого или темно-синего цвета который хорошо поглощает свет способный создавать ореолы отражения. У большинства кинопленок противоореольный слой расположен между светочувствительным слоем и подложкой.

Черно-белые обращаемые кинопленки имеют чувствительность до 680 нм.

Черно-белые обращаемые кинопленки как правило изготовляются двух сортов средней и высокой чувствительности.

Кинопленки ч.б. обр. Средне чувствительности имеют следующие характеристики : чувствительность порядка 45 ед. ; контрастность -1,2 , разрешающую способность не менее 100 линий на мм. Минимальная плотность не более 0,08; фотографическая широта - 1,05.

Кинопленки ч.б. обр. высокой чувствительности имеют следующие характеристики : чувствительность порядка 180 ед. ; контрастность -1,2 , разрешающую способность не менее 110 линий на мм. Минимальная плотность не более 0,08; максимальная не менее 2,0; фотографическая широта - 1,05.

Цветные обращаемые пленки представляют собой многослойную систему, построенную традиционно, т.е. верхний слой  синечувствительный, в котором после обработки образуется желтый краситель, средний- зеленочувствительный, в нем образуется частичнопозитивное изображение из пурпурного красителя и нижний - красночувствительный слой , в котором образуется голубой краситель. Между верхним и средним слоем находится желтый фильтр из коллоидного серебра.

Лучшие цветные обращаемые пленки относятся к типу тонкослойных. Общая толщина слоев у них около 16 мкм. Кроме того, для улучшения зернистости, резкости, цветоделения и других фотографических свойств кинопленки имеют светочувствительный слой состоящий из нескольких полу слоев,  часто прокрашенных противоореольными красителями вымываемыми при их обработке.

Цветные обращаемые кинопленки наиболее сложны по технологии изготовления.

Балансируются на 5500К и на 3200К.

Коэффициент контрастности 1,4- 1,7 для ед. Экземпляров (для тиража и телевидения 1,1-1,2).

Разреш способность не менее 60 лин мм .

Минимальная оптическая плотность не более0,25, максимальная не менее 2,2.

Основная проблема съемки на обращаемой пленки состоит в том, что мы не можем вводить цвето и экспокоррекцию при печати на позитив. При использовании обращаемой пленки точность экспонирования должна составлять 1/4 ступени. Обращаемые пленки очень чувствительны к спектральному составу освещения, что вынуждает использовать компенсационные фильтры при съемке в разное время дня.

Оптимальные условия хранения кинопленки.

Наилучшие хранение не экспонированной  кинопленки обеспечиваются при кондиционированном воздухе, где кинопленка защищена от действия прямых солнечных лучей и вредных газов. Коробки в фабричной упаковке следует помещать на полку, причем нижняя полка должна находится на 15-20 см от пола. Для большинства кинопленок нормальные условия хранения обеспечиваются при температуре 14- 22 0С  и относительной влажности 50-70%.чем ближе температура к 200С,  а влажность к 60%, тем лучше сохраняется плоскость пленки. Светочувствительный слой сохраняется наилучшим образом при низкой температуре.

Если нету возможности хранить кинопленку в помещении с постоянной температурой, тогда рекомендуется хранить ее в коробках с неплотно прижатыми крышками, так как при изменении температуры может появляться конденсат влаги, что приводит к слипанию слоев.

Длительная транспортировка нуждается в пониженной температуре для чб- 10 и ниже градусов, для- цвета - 4 и ниже. Коробки заклеенные липкой лентой достаточно уберегают пленку от влаги.

Скрытое изображение на пленке может сохраняться годами, но может разрушаться и очень быстро.

Сохраняемость скрытого изображения и его разрушение - регрессия - обусловлены рядом взаимосвязанных и сложных процессов, полностью не изученных. Степень регрессии не одинакова: в одних случаях она едва заметна, а в других - приводит к полному исчезновению скрытого изображения. Регрессии особенно подвержены низкочувствительные и мелкозернистые кинопленки, в том числе позитивные и контратипные. Наиболее сильна регрессия в первые дни, а иногда и часы хранения экспонированных кинопленок. С повышением температуры и влажности окружающего воздуха регрессия усиливается. Хранение экспонированных кинопленок. При пониженной температуре замедляет регрессию или полностью ее исключает.

По ГОСТу 19-62—76 установлены следующие сроки хранения экспонированных кинопленок: до трех суток — при температуре воздуха 20±50С и относительной влажности 60±10%, до 15 суток - при температуре воздуха 7±30С и относительной влажности 60±10%,  т.е. в холодильнике. В исключительных случаях ОСТом допускается хранение экспонированной кинопленки в течение 15 суток при температуре 200С.

Известно разрушение скрытого изображения, названое эффектом Гершеля, которое происходит в том случае, если на кинопленку действовало излучения с длинной волны большей, чем при первоначальном экспонировании изображения. Так , при засветке красным светом несесибилизированных слоев кинопленки экспонированное изображение может ослабиться или полностью разрушаться. Также действует инфракрасное излучение на изопахроматичекие слои кинопленки. Обнаружено, что, чем крупнее и стабильнее центры скрытого изображения, тем меньше эффект Гершеля. Для получения этого эффекта необходимы большие потоки энергии  облучающего света. Чтобы разрушить скрытое изображение, в облучении должно быть в 108 - 1010 раз больше квантов, чем для образования скрытого изображения.

Эффект Гершеля уменьшается если между облучением экспонированных кинопленок красным светом и их проявлением проходит некоторое время.

Если скрытое изображение полностью разрушено облучением, светочувствительный слой становится более чувствительным, чем был до образования в нем скрытого изображения.

Контратипирование

Для контартипирования черно-белых изображений пользуются комплектом из двух кинопленок: дубольпозитивной и дубольнегативной, подобранных по характеристическим кривым так, , чтобы результирующий коэффициент контрастности (gпром. Поз Х gконтрт ) был равен единице. Исходя из этого требования, промежуточный позитив должен иметь g = 1,65—1,75; контратип - g = 0,55—0,65. Обе кинопленки относятся к особомелкозернистым и малочувствительным.

Дубольбольпозитивная А—2 - светочувствительность 1,5 - 3,0 ед. ; g = 1,4- 2,0 ; плотность вуали не более 0,05; оптическая плотность в начале прямолинейного участка характеристической кривой - не более 0,8 фотографическая широта - не менее 1,05; разрешающая способность не менее 215 мм -1.

Дубольгенегативная А-2  - светочувствительность 0,6 - 1,0 ед. ; g = 0,65 ; плотность вуали не более 0,05; оптическая плотность в начале прямолинейного участка характеристической кривой - не более 0,7 фотографическая широта - не менее 1,8; разрешающая способность не менее 180 мм -1.

Контратипирование цветного изображения можно вести по 3 технологическим схемам:

цветной негатив - цветной контратип на обращаемой дубольнегативной кинопленке;

цветной негатив - промежуточный позитив на универсальной контратипной кинопленке - контратип н такой же кинопленке

цветной позитив на обращаемой кинопленке - цветной контратип на дубольнегативной кинопленке.

Отечественная универсальная контратипная кинопленка КП-6 имеет следующие характеристики:

общая светочувствительность не менее 0,10  ед. ; баланс светочувствительности - не более 2,0; g каждого слоя = 1,0- 1,5 ;  баланс контрастности - не более 0,10; суммарная плотность вуали  не более и маски для красночувствительного слоя - не менее 0,25, для зеленочувствительного - не менее 0,55, для синечувствительного не менее 1,10;  фотографическая широта для синечувствительного слоя - не менее 1,2; фотографическая широта для зелено и красночувствительного  - не менее 1,5; среднеквадратичная гранулярность за зеленым светофильтром- не более 1,3, за красным - 1,6, чистотно-контрастная характеристика зеленочувствительного слоя - не менее 0,45, красночувствительного - не менее 0,30.

На сегодняшний день  самая распространенная пленка для контратипирования КОДАК ИНТЕРМЕДИАТ. Универсальная пленка для дубль позитива с контрастностью 1,0.

Сквозной фотографический контроль.

При фотографической обработки кинопленки применяют сквозной фотографический контроль, цель которого повысить качество изображения в фильме путем исключения недоброкачественных негативов. Кроме того этот контроль стандартизирует качество рабочих, контрольных , эталонных и промежуточных позитивов, а также контратипов и фильмокопий.

Отечественная система контроля, предложенная НИКФИ, требует отбраковки недоброкачественных негативов по экспозиционному паспорту, с которым печатался рабочий позитив. Для контроля используют специальную шкалу, обычно называемую покадровой. Эта шкала отличается от сенситограммы тем, что способ изготовления её позволяет получить заданный уровень плотности, идеальный цветной баланс, линейное соотношение плотностей в каждом слое. Контрольную шкалу вклеивают в защитный ракорд рулона негатива, поступающего по одному заказу для печатания рабочего позитива. Экспонирование шкалы ведут при обусловленном световом режиме в зависимости от типа копировального аппарата. Эта экспозиция, как правило, близка к наиболее распространённым номерам экспозиционного паспорта.

При просмотре рабочего позитива контролёр изымает те негативы, которые не удовлетворили норме. Исключения составляют негативы, снятые специально, о чём оператор ставит в известность контролёра.

Машинная обработка материалов

Химико-фотографический процесс при обработке киноплёнок осуществляют в проявочных машинах, представляющих сложные агрегаты, в которых не только проявляется изображение, но и производятся все остальные операции вплоть до высушивания киноплёнок. Важнейшими требованиями к проявочной машине являются следующие: широкий диапазон производительности, технологических процессов, их устойчивость и воспроизводимость, возможность обработки киноплёнки разного формата, безаварийность и самое главное удобство обслуживания.

Проявочные машины бывают односторонними, двухсторонними, секционными, камерными, и т.д. Они могут быть установлены в одноэтажном или двухэтажном помещении и работать при белом или цветном освещении. Производительность проявочных машин также различна. Промышленные машины для копирфабрик 3000 – 6000 м/ч. В больших цехах кино- и телестудии 800 – 2000 м/ч. Малые студии 200 – 600 м/ч.

Любая проявочная машина состоит из лентопротяжного и приводного механизмов, баков для растворов воды, сушильного шкафа и многочисленных вспомогательных устройств: кассет, систем терморегулирования растворов и воздуха, дозаторов, влагоснимателей и т.п.