Лабораторная работа   № 5

по

кино-фотопроцессам и материалам.

Сенситометрические, экспонометрические и цветофотографические испытания цветной обращаемой пленки..

Студента первого курса

операторского факультета

Поморина И.А.

Учебное задание:  На  основе  ГОСТа провести сенситометрические, экспонометрические испытания цветной обращаемой фотопленки,  определить ее основные характеристики; познакомиться с методикой оценки цветопередачи по цветной таблице, научиться оценивать цветовой тон, насыщенность и  светлоту; оценить цветопередачу на основе анализа 27 цветов.

Порядок выполнения:

1.	Фотосъёмка экспонограммы, съемка цветного тест-объекта, впечатывание

сенситограммы.

2.	Обработка  снятой пленки в стандартном режиме обработки.

3.	Измерение с помощью денситометра визуально-эквивалентных серых 	плотностей (ВЭСП) и построение характеристических кривых (ХК).

4.	Графическое и аналитическое определение характеристик пленки.

5.	Определение экспозиционного индекса по экспонограмме. Замер 	плотностей серого поля. Расчет корректирующего светофильтра.

6.	Промер 30 полей тест-объекта за тремя фильтрами денситометра.

7.	Ввод данных в компьютер. Распечатка результатов.

- Выводы и рекомендации, оформление отчета.

# Кинофотопленки цветные обращаемые ЦО-50Д

Выписка из Технических условий

## ТУ 6-42-200-92

срок введения с 01.07.1992 г. до 01.07.1997 г.

### Фотографические показатели

#### 1.	Общая светочувствительность

по обращенному изображению,

ед.ГОСТ, не менее  ______________________   50

#### 2.	Баланс светочувствительности,

не более    _________________________   1,6

3. 	Средний градиент   ___________________   2,0 - 2,5

#### 4.	Баланс средних градиентов между нижним

и средним слоями, не более  _____________   0,3

#### 5.	Максимальная плотность каждого

слоя, Б, не менее    ____________________   2,2

#### 6.	Минимальная плотность каждого

слоя, Б, не более   _____________________   0,25

#### 7.	Разрешающая способность, лин/мм,

не менее   ______________________________   75

К концу гарантийного срока хранения допускается снижение свет- чувствительности не более чем на 0,26. Гарантия - 15 месяцев.

РЕЖИМ ОБРАБОТКИ ЦВЕТНОЙ ОБРАЩАЕМОЙ ПЛЕНКИ

Стадии обработки  			Продолжительность	Температура

(минуты)    	 	раствора

1.  ПРОЯВЛЕНИЕ ЧЕРНО-БЕЛОЕ  указано на упаковке	25 (+_0,3)

(или 10 минут)

2.  Промывка   __________________   	2    __________  	12...18

3.  ОСТАНАВЛИВАЮЩАЯ ВАННА  ______   2-3  _____  19...21

4.  Промывка   __________________   		5    ______  12...18

5.  ЗАСВЕТКА (засветку произво-

дить двумя лампами по 100 Вт

на расстоянии 0,3 м со сто-

роны эмульсионного слоя)  ___  	 3-5

6.  ПРОЯВЛЕНИЕ ЦВЕТНОЕ      указано на упаковке    	25

пленки или 10 минут

7.  Промывка  _________________________   20  _______  12...18

8.  ОТБЕЛИВАНИЕ  ____________________   5   ______  19...21

9.  Промывка     ________________________   5   ______  12...18

10. ФИКСИРОВАНИЕ  _________________   5      _____  19...21

11. Промывка      ______________________   15-20  _____  12...18

12. Сушка                  (до полного высыхания)

На сенситометрическом бланке строятся три характеристические кривые. Промеры плотностей сенситограммы производятся за фильтрами статуса «А». Ноль денситометра следует установить без пленки.