Лабораторная работа   №3

по

кино-фотопроцессам и материалам.

Сенситометрические и экспонометрические испытания  цветной негативной кинопленки.

Студента первого курса

операторского факультета

Поморина И.А.

Задание:  на основе ГОСТа провести сенситометрические и резельвонометрические испытания цветной негативной кинопленки (тип ЛН-9), определить ее основные характеристики.

Ход работы:  На каждый из отрезков пленки ДС-5 была впечатана сенситограмма и отснята экспонограмма со значениями чувствительности от 25 до 800 ед. с шагом в пол ступени.  Обе пленки были проявлены (одна 5 мин, а другая 10 минут).

Режим обработки пленки в лабораторной работе близки к режиму обработки в проявочных машинах. Растворы из проявочний машины для достижения наибольшего соответствия реальному режиму обраьотки.

Режим обработки ( ГОСТ   5554-70 )

| Стадии | Время обработки (мин) | Температура С0 |
| --- | --- | --- |
| 1 Проявка | 5-8 | 20 (+- 0.3) |
| 2 Допроявка | 5 | 20 (+- 0.3) |
| 3 Фиксирование | 4-7 | 18 (+- 2 |
| 4 Промывка | 12 | 12-18 |
| 5 Отбеливание | 4 | 20 (+- 1) |
| 6 Промывка | 5 | 12-18 |
| 7 Фиксирование 2-е | 4 | 18 (+- 2) |
| 8 Промывка | 18-20 | 12-18 |
| 9 Сушка |  |  |

Состав цвет. проявляющих растворов.

| Раствор А Трилон-Б 1г. Гидрохинон 1,2г. ЦПВ-1 2,3г. Вода 0.4г. | Раствор Б Трилон-Б 1г. Сульфит натрия 2г. Потаж 60г. Броместый Калий 2г. Вода |
| --- | --- |

Состав  допроявляющего раствора.

Метобисульфит натрия 2г.

Вода.

Состав  фиксирующего раствора.

Триасульфат натрия 200 г.

Сульфит натрия безводный 5г.

Метобисульфит натрия 2 г.

Вода до 1 литра.

Состав  отбеливающих растворов.

Железосинеродистый калий 30 г.

Броместый калий  15г.

Фосфорно кислый калий  17 г.

Вода до 1 литра.

Оптические плотности сенситограмм и экспонограмм были замерены на денситометре . при промере плотностей сенситометр необходимо установить на 0 без пленки за синим, зеленым и красными фильтрами. Замер плотностей производится за каждым фильтром для каждого из слоев пленки. На основе данных были построенны две группы характеристических кривых для каждого времени проявления при этом необходимо иметь в виду, что экспозиция первого поля 5 лк/с.

Критериальная плотность.

Для позитивной чб кинопленки при нахождении Dkp необходимо к Dmin прибавить 0.2

Dkp = Dmin + 0.9

5 мин                                                           10 мин

| D kp С. = 1.75 D kp З. = 0.88 D kp К. = 0.56 | D kp С. = 2.10 D kp З. = 1.22 D kp К. = 0.77 |
| --- | --- |

Светочувствительность (по критерию 0.2 )

Светочувствительность негативной пленки определяется по критерию 0.2. Для этого из точек D kp  на шкалу светочувствительности опускается перпендикуляр.

Получилась три значения на каждое  время проявления.

| 5 мин | 10 мин |
| --- | --- |
| S C = 35 S З = 22 S К = 22 | S C = 82 S З = 53 S К = 53 |

По шкале Н определяем минимальную экспозиции для получения плотностей Dkp .

| 5 мин | 10 мин |
| --- | --- |
| H C = 0.046 H З = 0.077 H К = 0.077 | H C = 0.019 H З = 0.032 H К = 0.032 |

Н1 = 2.33                  Н2 = 1.22                  Н3 = 3.17

Светочувствительность (определенная аналитически )

Подставив значения в формкулу S = 1.6 / Hkp получаем.

| 5 мин | 10 мин |
| --- | --- |
| S C = 34.8 S З = 24 S К = 21 | S C = 84.2 S З = 50 S К = 50 |

Средний градиент.

По шкале lg H сенситометрического бланка откладывается интервал в 1,3 единицы от точки пересечения перпендикуляра проведенного из критериальной точки ХК. Из новой точке на шкале lg H  поднимается перпендикуляр  до пересечения с ХК. Таким образом на ХК имеются теперь две разные точки, отстоящие друг от друга на шкале lg H на 1,3 лог ед. , и они ограничивают интервал на котором определяется средний градиент. Тангенс угла наклона касательной прямой, соединяющей эти отрезки и является средним градиентом.

Графический способ нахождения среднего градиента.

Полученную прямую с помощью линейки и угольника, переносим в правый угол бланка, так чтобы она проходила через точку Х1 на оси абсцисс.

5 минут                                               10 минут

| g С = 0.9 g З = 0.81 g К = 0.7 | g С = 1.2 g З = 1.0 g К = 0.8 |
| --- | --- |

Аналитический способ нахождения среднего градиента.

В этом случае средний градиент находится по формуле  g = D D / Dlg Н, где Dlg Н = 1.3, а  D D разница между Dkp и D2 .

При этом получаем

5 минут                                               10 минут

| g С = 0.9 g З = 0.83 g К = 0.84 | g С = 1.2 g З = 1.0 g К = 0.8 |
| --- | --- |

g » 0.84                                                                         g »1