Лабораторная работа   №1

по

кино-фотопроцессам и материалам.

Сенситометрические и резельвометрические испытания черно-белой негативной кинопленки.

Студента первого курса

операторского факультета

Поморина И.А.

Учебное задание: на основе ГОСТа произвести сенситометрические и резельвометрические испытания черно-белой негативной фотопленки. Определить ее характеристики.

Ход работы:

- съемка 3х экспонограмм

- впечатывание 3х сенситограм

- впечатывание 2х резельвограмм.

- обработка снятых пленок а 3 различных времени проявления ( минимальное, среднее, максимальное)

- построение 3х  характеристических кривых и определение основных параметров пленки.

- построение графика кинетики проявления.

- выбор оптимального негатива промер плотностей.

1. Съемка 3х экспонограмм.

В три фото-кассеты  заряжается черно-белая негативная пленка одной и той же партии и оси. Я проводил испытания пленки производства объединения Свема А-2ш (Пария № 1369 Рулон № 9 дата выпуска 8 1997г). Затем на каждую пленку снимается по экспонограмме с шагом в одну диафрагму. Для съемки экспонограммы нам необходима шкала имеющая белое черное и средне серое поле, источник света, человек с хорошей улыбкой и  фотокамера. Необходимо получить такую крупность лица и шкалы в негативе, которая нам позволит без проблем осуществить дальнейшие измерения. Также внимание стоит уделить тому, чтобы при съемке источник света создавал одинаковые освещенности на лице и шкале. Далее производится съемка серии кадров с разной экспозицией. Это можно осуществлять изменяя либо выдержку, либо диафрагму (в моем случае производилось изменение диафрагма каждый кадр отличается от соседнего на 1 ступень. Для удобства дальнейших измерений в кадре помещается табличка со значением чувствительности.

2 Впечатывание сенситограмм.

Во время впечатывания сенситограм был использован сенситометр

SO-2.

| Схема строения сенситометра SO-2 . | - Корпус. - Вращающейся кожах с лампой - Лампа. - Прорезь. - Отражатель. - Оптический клин. - Прижимной столик. |
| --- | --- |

Сенситограмма впечатывается с целью определения по ГОСТу основных характеристик пленки. Сенситометр производит экспонирование пленки через оптический клин ( Ступенчатый светофильтр. У данного сенситометра имеющий 21 поле, каждое последующее поле пропускает света в 1.4 раза меньше чем предыдущее). Таким образом, сенситограмма это ряд последовательных экспозиций с заданным шагом.

3 впечатывание резельвограмм.

Резельвограммы впечатываются на специальном приборе резельвометре. Пленка режется на куски определенной длинны и заправляется в кассеты. Свет от источника проходит через миру ( в данной лабораторной использовалась мира абсолютного контраста 1:1000) объектив резельвометра строит ее изображение , которое и впечатывается на пленку с разными экспозицыями, которые меняются с помощью фильтров вводимых за источником света.

4 Обработка снятых пленок на три времени проявления.

Итак, 3 пленки с экспонограммами и сенситограммами необходимо  теперь проявить. Каждая пленка обрабатывается на свое время проявления. Это необходимо для получения характеристических кривых и графика кинетики проявления. Я обрабатывал пленки в проявителе D-76.

Но первые две пленки были обработаны в проявителе приготовленном в лаборатории института, а последняя в проявителе производства фирмы Кодак, что привело к очень любопытным результатам.

Чисто теоретически эти проявители имеют одинаковый состав:

Метол - 2 г.

Сульфид натрия безводного - 100 г.

Гидрохинон - 5 г.

Бура кристаллическая -2 г.

На 1000мл раствора

Все пленки проявлялись при температуре 200 (температура измерялась одним и тем же термометром в одинаковых условиях.)

Время проявления первой пленки было 8 минут.

Время проявления второй пленки было 12 минут.

Время проявления третей пленки было 16 минут.

Две резельвограммы проявлялись на два крайних времени проявления    ( на 8 и 16 минут)

Определение основных характеристик пленки.

Точка критериальной плотности.

Для нахождения Dкр необходимо к Dmin прибавить 0.1 .

Dmin + Dmin = Dкр

Для тех пленок были получены следующие результаты.

8 мин                0.24+0.1=0.34

12 мин              0.25+0.1=0.35

14 мин              0.25+0.1=0.35

Определение светочувствительности ( по критерию 0.1 )

Определить светочувствительность можно двумя способами:

Графически

Из точки пересечения Dкр с ХК опускаются перпендикуляр на шкалу светочувствительности S = 0.8 / Hкр.

В этом случае светочувствительность у меня получилась равной

S1 = 55

S2 = 80

S3 = 80

По шкале Н определяем экспозицию которая необходима для получения плотности Dkp .

H1 = 0.015

H2 = 0.01

H3 = 0.01

Аналитически.

Эти значения экспозиции подставляются в формулу S = 0.8 / Hкр.

При этом

S1 = 53.3

S2 = 80

S3 = 80

Как видно, значения светочувствительности полученные графически аналитически почти совпадают .

Средний градиент.

По шкале lg H сенситометрического бланка откладывается интервал в 1,3 единицы от точки пересечения перпендикуляра проведенного из критериальной точки ХК. Из новой точке на шкале lg H  поднимается перпендикуляр  до пересечения с ХК. Таким образом на ХК имеются теперь две разные точки, отстоящие друг от друга на шкале lg H на 1,3 лог ед. , и они ограничивают интервал на котором определяется средний градиент. Тангенс угла наклона касательной прямой, соединяющей эти отрезки и является средним градиентом.

Графический способ нахождения среднего градиента.

Полученную прямую с помощью линейки и угольника, переносим в правый угол бланка, так чтобы она проходила через точку Х1 на оси абсцисс.

g1 = 0.4

g2 = 0.58

g3 = 0.62

Аналитический способ нахождения среднего градиента.

В этом случае средний градиент находится по формуле  g = D D / Dlg Н, где Dlg Н = 1.3, а  D D разница между Dkp и D2 .

При этом получаем

g1 = 0.35

g2 = 0.65

g3 = 0.7

Таблица местонахождения Dkp и D2 .

|  | Dkp | D2 |
| --- | --- | --- |
| 8 мин | 0.34 | 0.8 |
| 12мин | 0.35 | 1.2 |
| 16 мин | 0.35 | 1.26 |

Фотографическая широта.

Фотографическая широта - это проекция прямоленейного участка ХК на ось логарифма экспозиции. Находим точку соответствующую началу прямолинейного участка (Dkp) и точку соответствующую концу прямолинейного участка (Dkp + 1.1). из точек пересечения этих точек с хк на оси логарифмов опускаем перпендик и получаем значение. Разница между двумя точками и есть значение фотографической широты.

L1 =                  L2 = 1.88            L3 = 1.58

Кинетика проявления

График КП показывает, как с изменением времени проявления меняется светочувствительность средний градиент и минимальная плотность. На шкале абсцысч откладывается время проявления.

На шкале ординат откладывается светочувствительность, средний градиент минимальные плотности.

Значение, полученные ранее, вводятся в бланк.

После построения графика каждой группы точек получается 3 кривые.

Рекомендуемый градиента 0.62 достигается при чувствительности 80 при минимальной плотности = 0.25 при времени проявления 16 минут при температуре 20 С0.

Промер плотностей экспонограммы.

С оптимального для каждого времени проявлкения производились замеры серой шкалы и лица снимаего человека. Ноль денситометра устанавливается по минимальной плотности.

| Время проявления | Черное в объекте | Серое | Лицо | белое | Светочувствите-льность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 мин | 0.12 | 0.56 | 1.24 | 1.65 | 800 |
| 12мин | 0.15 | 0.86 | 1.1 | 1.13 | 400 |
| 8 мин | 0.22 | 0.75 | 0.92 | 1.2 | 200 |

Заключение.

В данных режимах проявления пленка А-2ш при изменении время проявления до максимального как можно увидеть по графику не очень меняет свою контрастность и светочувствительность, но зато сглаживается участок разлома на х.к. который вызван разбаллансом двух светочувствительных слоёв по светочувствительности. Скорее всего это вызвано тем, что пленка на максимальное время проявления была проявлена в проявителе Д-76 фирмы Кодак в отличии от двух других, которые были проявлены в Д- 76 который был взят из лаборатории института.

По экспонограммам можно судить, что практическое значение светочувствительности оказалось больше чем найденное по сенситограммам.

При полученных резельтатах при g2 = 0.62 пленка удавлетворяет требованиям киносьемки.