Лабораторная работа No 4

Аддитивная печать с цветного негатива на позитив.

Учебное задание: 	На основе ГОСТа провести сенситометрические и резольвометричес-кие испытания цветной позитивной кинопленки, определить ее основные характеристики; спечатать цветной негатив на цветную позитивную кинопленку, добившись оптимальной коррекции.

Цель работы:

Целью работы является практическое ознакомление с процессом печати цветного позитива аддитивным методом, посредством аппарата покадровой печати, а также ознакомление на практике с режимом обработки в стандартных растворах для цветной позитивной кинопленки.

Ход работы:

1. Зарядка фотокассеты цветной позитивной кинопленкой.

2. Установка фотокассеты в аппарат аддитивной печати.

3. Экспонирование за тремя светофильтрами: синим, зеленым и красным, согласно 	паспорту пробной печати.

4. Впечатывание сенситограммы и резольвограммы.

5. Обработка позитивной кинопленки по стандартному процессу.

6. Промер полей сенситограммы с помощью денситометра за статусом "А".

7. Построение характеристической кривой и определение характеристик пленки.

Выводы: 	Сравнить сенситометрические показатели полученные в ходе работы с 			данными ТУ.

При выполнении работы необходимо изучить имеющееся в лаборатории обору-дование, устройство приборов и правила работы с ними. Работа начинается с того что в фотокассету эмульсией наружу заряжается кусок цветной позитивной кинопленки ЦП-8р или СР-10 (Agfa). В аппарат аддитивной печати вставляется заранее подготовленный цветной негатив (эмульсией вверх). Позитивная кинопленка заряжается в кассетное отделение аппарата и затем производится печать согласно приложенному паспорту аддитивной печати. Печать производится за тремя зональными фильтрами (синим, зеленым, красным). Экспозиция за каждым фильтром регулируется с помощью электронного реле времени.

Паспорт аддитивной печати

| № кадра | синий | зеленый | красный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | - | - |
| 2 | 4 | - | - |
| 3 | 8 | - | - |
| 4 | - |  | - |
| 5 | - |  | - |
| 6 | - |  | - |
| 7 | - |  | 2 |
| 8 | - |  | 4 |
| 9 | - |  | 8 |
| 10 | 4 |  | - |
| 11 | 4 |  | 3 |
| 12 | - |  | 3 |
| 13 | 4 |  | 3 |
| 14 | 2 |  | 3 |
| 15 | 8 |  | 3 |
| 16 | 4 |  | 2 |
| 17 | 4 |  | 6 |
| 18 | 4 |  | 3 |
| 19 | 4 |  | 3 |
| 20 | 4 |  | 2 |
| 21 | 4 |  | 6 |
| 22 | 4 |  | 3 |
| 23 | 4 |  | 3 |

После печати последнего кадра пленка сматывается в приемную кассету и на оставшийся кусок пленки впечатывается сенситограмма.

Для определения резкостных свойств пленки (разрешающей способности) на отдельный кусок пленки, заряженный в кассету резольвометра, производится печать уменьшенного изображения миры с убывающей экспозицией. Изменение экспозиции осуществляется за счет комплекта серых фильтров разной плотности, устанавливаемых между источником света и пленкой. Шаг изменения плотности равен 0,15. Время экспонирования при этом остается неизменным. После каждого экспонирования кассета с пленкой перемещается в горизонтальном направлении примерно на 5-6 мм.

Разрешающая способность определяется во всех трех слоях, для чего по 3-4 изо-бражения миры впечатываются за синим, зеленым и красным фильтром. Кроме этого, для оценки результирующей разрешающей способности впечатывается мира сразу в три слоя - за неселективным фильтром. После проявления резольвограмм на пленке виден горизонтальный ряд уменьшенных изображений мир. С помощью микроскопа отыскивается изображение с наибольшим числом передаваемых линий. Номер квадрата, где еще можно различить отдельно расположенные линии, запоминается и с помощью таблицы переводится в количество линий на 1 миллиметр. Это и является максимальной разрешающей способностью кинопленки. В работе необходимо найти разрешающую способность каждого слоя по-отдельности и суммарный эффект.

Обработка экспонированной пленки производится в стандартном для данного типа пленки режиме обработки.

ОБРАБОТКА ЦВЕТНОЙ ПОЗИТИВНОЙ ПЛЕНКИ ЦП-8р  (CP-10,Agfa)

порядок операций 			время обработки 	температура

(минуты) 		(градусы)

ПРОЯВЛЕНИЕ 			8-10 			20

Ополаскивание 			1 			8...14

СТОП-ФИКСАЖ 			6-8 			16...22

Промывка 				10-12 			8...12

ОТБЕЛИВАНИЕ 			4 			16...22

Промывка 				3 			8...14

ФИКСИРОВАНИЕ 			4 			16...22

Промывка 				10-15 			8...14

СУШКА (до полного высыхания)

После обработки сенситограмм на одном сенситометрическом бланке следует построить три характеристические кривые. Для этого вначале следует промерить плотность всех полей сенситограммы, начиная с 1-го, самого плотного поля за синим фильтром (статус "А"), затем все эти поля - за зеленым фильтром (статус "А") и после этого все поля с первого до последнего - за красным фильтром (статус "А").

Перед началом промеров следует установить ноль денситометра без участия пленки и лишь затем приступить к промерам. Вначале устанавливается ноль за синим фильтром денситометра (без пленки), за этим фильтром промеряется вся сенситограмма, начиная от самого плотного поля до минимально пропечатанного. После этого головка с фильтрами поворачивается и устанавливается зеленый фильтр. Значение обнуляется (без пленки), и вся сенситограмма от начала до конца промеряется теперь за зеленым фильтром. Затем головку с фильтрами устанавливают красным фильтром вниз (промер идет через тот фильтр, который находится внизу), устанавливается ноль (без пленки), а затем начинаются промеры копировальных плотностей всех полей сенситограммы за этим фильтром. Таким образом каждую сенситограмму нужно промерить трижды (за тремя разными фильтрами). Полученные значения последовательно переносятся на на сенситометрический бланк. Строить характеристическую кривую следует начинать с самого плотного поля (No 1), приняв за экспозицию первого поля ту, которая указана в паспорте к данному сенситометру, на котором производилось впечатывание сенситограмм (320 лк х с).

После построения трех характеристических кривых следует графически и аналитически определить характеристики пленки.

1. Сначала следует найти критериальную плотность - Dкр, по которой определяется светочувствительность. Для этого к минимальной плотности прибавляется приращение 0,9. Для каждой из трех характеристических кривых находится своя критериальная точка.

2. Из этой точки вертикально вниз (или вверх) проводится прямая, которая пересечет несколько горизонтальных шкал: шкалу экспозиций Н и шкалу светочувствительностей S=10/H.

3. По шкале S=10/H определяется значение светочувствительности кинопленки. Это графический способ нахождения светочувствительности.

4. По шкале "Н" определяется экспозицию, которая необходима для получения плотности Dкр = Dмин + 0,9. Подставляя это значение в формулу S=10/H, вы найдете значение светочувствительности аналитически. Светочувствительности, найденные графически и аналитически при этом должны совпасть.

5. От точки Dкр в одну сторону откладывается интервал в 0,5 логарифмических единиц, а в другую сторону - интервал в 0,4 логарифмические единицы. Этот интервал отсчитывается по шкале lg H. От конца отрезка проводится вертикальная линия до пересечения с характеристической кривой (см. рисунок). Таким образом находим точку, которая отстоит от первой на вышеуказанный интервал. Эти две точки на характеристической кривой находятся с единственной целью: они ограничивают интервал, на котором определяется средний градиент. Между собой две точки соединяются прямой линией. Тангенс угла наклона этой линии и будет являться средним градиентом. Этот тангенс можно найти двумя способами: графически и аналитически. Чтобы найти средний градиент графически, следует перенести секущую, соединяющую две точки (одна из точек - Dкр) параллельно в правый угол сенситометрического бланка к специальному штриху у горизонтальной шкалы.

Поскольку от критериальной точки откладываются два отрезка - один влево, другой вправо, и от характеристической кривой отсекаются два участка, то находят два средних градиента - градиент верхнего участка характеристической кривой и средний градиент нижнего участка. Когда ведут разговор о контрастности позитивной кинопленки, то под степенью контрастности понимают средний градиент верхнего участока характеристической кривой.

Аналитически средний градиент находится по формуле:

D D

g = ------------------ ,

D lgH

где D D - разница плотностей между точками, а D lgH - заданный интервал экспозиций, равный в первом случае 0,5, а во втором случае - 0,4.

В отчете должен быть коротко указан ход работы и цель работы. Среди отпечатанных позитивов должен быть указан оптимальный по коррекции. Рядом с одноцветными изображениями следует указать за какими фильтрами они были напечатаны и при какой выдержке. К отчету должны быть приложены характеристические кривые используемой позитивной кинопленки с аналитическими и графическими расчетами. Необходимо сравнить полученные сенситометрические характеристики с характеристиками: взятыми из технических условий.

Кинопленка ЦП-8р, ЦП-8с

1. Общая светочувствительность ед. ГОСТ 9160-82 			0,2-0,6

2. Баланс по светочувствительности, не более 				1,8

3. Средний градиент верхнего участка

характеристической кривой каждого из слоев, gв 		3,3 (+0,4 -0,3)

4. Баланс градиентов, не более 						0,4

5. Средний градиент нижнего участка

характеристической кривой каждого из слоев, gн 		1,7 (+0,2 -0,2)

6. Минимальная плотность,Dmin, не более 				0,15

7. Конечная оптическая плотность прямолинейного

участка характеристической кривой, Dкон, Б, не менее 	2,6

8. Максимальная плотность

характеристической кривой,Dmax, не менее 			3,0

9. Коэффициент передачи модуляции (Т)

на пространственной частоте 30 лин/мм, 	не менее

за зеленым фильтром 				0,24

за красным фильтром 				0,15

10. Среднеквадратичная гранулярность

за визуальным фильтром, не более 		18

Кинопленка ЦП-12, ЦП-12с

1. Общая светочувствительность ед. ГОСТ 9160-82 			0,2-0,7

2. Баланс по светочувствительности, не более 				1,8

3. Средний градиент верхнего участка

характеристической кривой каждого из слоев, gв 		3,3 (+0,4 -0,3)

4. Баланс градиентов, не более 						0,4

5. Средний градиент нижнего участка

характеристической кривой каждого из слоев, gн 		1,7 (+0,2 -0,2)

6. Минимальная плотность,Dmin, не более 				0,15

7. Конечная оптическая плотность прямолинейного

участка характеристической кривой, Dкон, Б, не менее 	2,6

8. Максимальная плотность

характеристической кривой,Dmax, не менее 			3,0

9. Коэффициент передачи модуляции (Т)

на пространственной частоте 30 лин/мм, не менее

за зеленым фильтром 				0,75

за красным фильтром 				0,40

10. Среднеквадратичная гранулярность

за визуальным фильтром, не более 		10

В выводе должны быть оценены полученные результаты и даны краткие рекомендации по использованию позитивной кинопленки.