Лабораторная работа   № 4

по

кино-фотопроцессам и материалам.

Аддитивная печать с цветного негатива на позитив.

Студента первого курса

операторского факультета

Поморина И.А.

Цель работы:

Целью работы является практическое ознакомление с процессом печати цветного позитива аддитивным методом, с помощью аппарата покадровой печати, а также ознакомление на практике с режимом обработки в стандартных растворах для цветной позитивной кинопленки.

Ход работы:

1. Зарядка фотокассеты цветной позитивной кинопленкой.

2. Установка фотокассеты в аппарат аддитивной печати.

3. Экспонирование за тремя светофильтрами: синим, зеленым и красным, согласно 	паспорту пробной печати.

4. Впечатывание сенситограммы и резольвограммы.

5. Обработка позитивной кинопленки по стандартному процессу.

6. Промер полей сенситограммы с помощью денситометра за статусом "А".

7.Построение характеристической кривой и определение характеристик пленки.

ОБРАБОТКА ЦВЕТНОЙ ПОЗИТИВНОЙ ПЛЕНКИ ЦП-8р  (CP-10,Agfa)

порядок операций 			время обработки 	температура

(минуты) 		(градусы)

ПРОЯВЛЕНИЕ 			8-10 			20

Ополаскивание 			1 			8...14

СТОП-ФИКСАЖ 			6-8 			16...22

Промывка 				10-12 			8...12

ОТБЕЛИВАНИЕ 			4 			16...22

Промывка 				3 			8...14

ФИКСИРОВАНИЕ 			4 			16...22

Промывка 				10-15 			8...14

СУШКА (до полного высыхания)

Разрешающая способность:

Красночувствительного слоя - 420 л/мм

Зеленочувствительного слоя -  460 л/мм

Синечувствительного слоя    -  90   л/мм

За тремя фильтрами (общая) - 460  л/мм

ЦП  -  8 р.

1. Общая светочувствительность ед. ГОСТ 9160-82 			0,2-0,6

2. Баланс по светочувствительности, не более 				1,8

3. Средний градиент верхнего участка

характеристической кривой каждого из слоев, gв 		3,3 (+0,4 -0,3)

4. Баланс градиентов, не более 						0,4

5. Средний градиент нижнего участка

характеристической кривой каждого из слоев, gн 		1,7 (+0,2 -0,2)

6. Минимальная плотность, D min, не более 				0,15

7. Конечная оптическая плотность прямолинейного

участка характеристической кривой, D кон, Б, не менее 	2,6

8. Максимальная плотность

характеристической кривой, D max, не менее 			3,0

9. Коэффициент передачи модуляции (Т)

на пространственной частоте 30 лин/мм, 	не менее

за зеленым фильтром 				0,24

за красным фильтром 				0,15

10. Среднеквадратичная гранулярность

за визуальным фильтром, не более 		18

CP - 10 ( Agfa )

1. Общая светочувствительность ед.			                       1,0

2. Баланс по светочувствительности               				2,7

3. Средний градиент верхнего участка

характеристической кривой каждого из слоев, gв 		3; 2,4; 2,8.

4. Баланс градиентов 			              			0,6

5. Средний градиент нижнего участка

характеристической кривой каждого из слоев, gн 	1,87; 1,75; 1,75

6. Минимальная плотность, D min,  				                        0,2

7. Конечная оптическая плотность прямолинейного

участка характеристической кривой, D кон, Б

8. Максимальная плотность

характеристической кривой, D max                 			3,8